|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.03.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 203-77-63, 203-77-62, т/ф 203-77-61 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД прекращает действие предыдущего издания от 29.01.19г.; ### ОПИСАНИЕ. ### OLL 3729/00; ### ПРОЗРАЧНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Область применения:; Различные опоры для наружного применения, особенно для термообработанной древесины. Способ нанесения:; Распылитель, кисть, втирание, валик. Разбавление:; Готов к применению. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 42±1. Удельная плотность (кг/л):; 0,90  0,030. Вязкость (DIN 4 при 20ºС):; 20” 3”. ## Общие характеристики Рекомендуемый вес жидкого слоя (гр/м²); От 50 до 90. Время сушки (50 г/м2 при 20ºС):; Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 4 часа 48 часов. Количество слоев:; 2-3. Срок годности:; 12 месяцев. После длительного хранения, всегда, проверяйте однородность, и тщательно, переме-шивайте для устранения возможного осадка. OLL3729/00 – это уретановое масло, которое было создано для наружного применения, например, садовая мебель, и покрытия в целом, особенно для термообработанной древесины. Масло хорошо смачивает древесину, а также обладает легкостью в применении и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Это масло также можно наносить на палубную доску (настил). В этом случае, будет необходимо ежегодное обслуживание. Нанесение OLL3729/00 может наноситься распылителем, кистью, ручным валиком и втиранием. Рекомендуемый вес жидкого слоя от 50 до 90 г/м². Желательно вытирать излишки продукта после нанесения чистой ветошью. Для того чтобы улучшить химическое и механическое сопротивление, мы предлагаем нанести не менее 2 слоев масла, перед нанесением второго слоя выждать несколько часов (не менее 8) Между слоями рекомендуется легкая шлифовка абразивом с зерном 400. Шлифовку между слоями можно избежать, но в этом случае время сушки между слоями не должно превышать 6 часов. Можно выполнить техническое обслуживание продукта, тщательно очистив поверхность (лучше легкой шлифовкой абразивом с зерном 400 или скотч-брайтом), и затем, нанеся один слой свежего продукта. Предупреждение - Рекомендуется намочить ветошь перед тем, как ее выбросить. Она подвержена самовозгоранию. - Перед нанесением, продукт рекомендуется тщательно перемешать |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |