|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.05.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 203-77-63, 203-77-62, т/ф 203-77-61 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### OLL3893/00; ### ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА. Область применения:; Паркет, различные опоры. Способ нанесения:; Кисть и/или ветошь. Растворитель:; Готов к применению. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 100. Удельная плотность (кг/л):; 0,93  0,030. Отвердитель и процентное соотношение:; THL3896/00 30% (например, 100гр. OLL3893/00 +30гр. THL3896/00). Подготовка поверхности Отшлифованная поверхность наждачным абразивом с зерном 150/180. ## Общие характеристики Сушка (15-20 г/м² при 20ºС); Исчезновение отлипа; 24/48 часов. Сушка (15-20 г/м² при 20ºС); Полное высыхание; 7 дней. Срок годности:; 24 месяца. OLL3893/00 – это двухкомпонентное натуральное масло, не содержащее летучих органических соединений (100% сухое содержание), которое придает древесине естественный и обновленный вид, в тоже время обеспечивая быструю сушку и превосходную защиту древесины по сравнению с традиционными маслами. Комбинация масла и отвердителя (также не содержащего летучих органических соединений) позволяет, получить полностью свободную от летучих органических веществ систему. Благодаря своим выдающимся проникающим и защитным свойствам это масло может быть использовано как для обработки мебели, так и для паркета. Перед нанесением продукт необходимо тщательно перемешать. Внимание Деревянное покрытие необходимо тщательно отшлифовать наждачным абразивом с зерном 150/180. Смешайте масло OLL3893/00 со специальным отвердителем THL3896/00 (30% от части А). Наносите масло кистью или ветошью до тех пор, пока оно должным образом не впитается в древесину. Через несколько минут (но не более 20 минут) удалите излишки продукта ветошью и/или полированием. Через 24/48 часов обработанную поверхность можно использовать с осторожностью. Оптимальная производительность покрытия достигается через неделю. Можно производить периодическое техническое обслуживание покрытия, путем очищения поверхности наждачным абразивом с зерном 240/320 и нанесения продукта, как описано выше. Примечание: Перед тем как выбросить использованную ветошь необходимо смочить ее водой, так как она может самовозгореться. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |