|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 06.08.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 25.07.01г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AF 56**/00; ГИДРОПЛЮС: ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ### АВТОГЕРМЕТИК для внутренних работ. Глянец:; Степень глянца: 5, 20, 30, 40 и 60 ± 2. Область применения:; Плоские и фрезерованные детали, багет, стеновые панели, двери, стулья.. Способ нанесения:; Распылители: воздушные, безвоздушные, электро- статические – пригодные для продукции на водной основе.. Смешивание:; Готов к применению. При необходимости добавить 5% воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; При глянце 5%: При глянце 20,30 и 40 %: При глянце 60%:; 31 ± 1 28 ± 1 30 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 1,030 ± 0,030. Вязкость при 20 ºС (секунды):; При глянце 5% (DIN 8): При глянце 20,30, 40 и 60 (DIN 4); 10 ± 3 45 ± 3. Общие характеристики Количество слоев:; 2. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; От 80 до 140 на один слой. Время сушки (при 100 г/м2 и 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Ошкуривание: Окрашивание:; 20 мин 60 мин 4 часа 24 часа. Ускоренная сушка (при 100 г/м2 и 20ºС):; Подсушка: Теплый воздух при 35ºС: Охлаждение:; 15 минут 45 минут 15 минут. Срок годности:; 15 месяцев. Лак AF 56** обеспечивает высокую твердость, прозрачность, растекаемость, блокируя сопротивление. Он особенно подходит для двухслойных покрытий с открытыми порами. Хорошая тиксотропия лака делает его пригодным для вертикального нанесения на точеные детали и монтированную мебель. Благодаря своей специальной формуле, AF 56** особенно подходит для горячей штамповки. Фактически, этот продукт делает возможной весьма быструю горячую штамповку. Для повышения его химической стойкости, особенно к этиловому спирту, а также для увеличения твердости, следует добавить при постоянном помешивании 0,51% сшивающей присадки ХА 4080. Лак AF 56** можно окрашивать малыми количествами водоразбавляемых морилок серий АС 600/ХХ или АС 1400/ХХ. Если требуется большая толщина сухой пленки, лак можно наносить поверх водоразбавляемых грунтов серии «ГИДРОПЛЮС», предназначенных для внутренних работ. Лак AF 56** сохнет быстро, но в случае ускоренной сушки всегда необходима предварительная проверка перед складированием изделий. Дополнительную информацию можно найти в буклете "GENERAL GUIDELINES ON THE USE OF WATERBORNE COATINGS FOR INTERIORS" ("Основы использования водоразбавляемых материалов для внутренних работ"). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 06.08.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 25.07.01г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AF 56**/00; ГИДРОПЛЮС: ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ### АВТОГЕРМЕТИК для внутренних работ. Особые указания - Не допускать замерзания. Хранить при температурах не ниже +5°С. - Температура при нанесении не ниже 15°С. - Остатки - неиспользованного лака должны утилизироваться в соответствии с природоохранным за- конодательством. Не сливать в канализацию. - Из-за огромного разнообразия сырья при производстве мебельных материалов, при переходе от ЛКМ на базе органических растворителей на водоразбавляемые ЛКМ, необходимо проконсультироваться с поставщиками о пригодности имеющегося оборудования и используемых материалов. Особого внимания требуют электростатические пистолеты, насосы, уплотнения, герметики, клеи, присадки для водяной завесы окрасочных кабин, материалы упаковки, абразивные материалы, шпатлевки и т.п. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |