|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 27.08.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущих изданий VS 4305/00 от 29.10.04г, VS 5315/00 от 16.03.05, VS 5341 от 15.04.05 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AF 60**/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ 1-КОМПОНЕНТНЫЙ/2 –КОМПОНЕНТНЫЙ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА. Глянец:; Степень глянца: 20, 30, 50 %. Область применения:; Специально разработан для паркета.. Способ нанесения:; Кистью: готов к использованию Валиком: разбавить 10% питьевой воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 30 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 1,030 ± 0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 18 ± 3. Общие характеристики Жизнеспособность при 20ºС; 5-6 часов. Время сушки (при 80 г/м2 и 20ºС 65% влажности):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Окрашивание: Ошкуривание: Эксплуатация:; 60 мин 90 мин 3 часа 8 часов через 24 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 60, максимум 120. Укрывистость (м2/кг):; 8-16. Количество слоев:; Максимум 3. Срок годности:; 15 месяцев. AF 60**/00 является однокомпонентным/двухкомпонентным водным лаком, не дающий желтизны, для паркета. Данный лак особенно подходит, когда требуется повышенная эластичность, твердость, сопротивление истиранию, легкость в повторном нанесении валиком и кистью, а так же простота в обслуживании. При добавлении отвердителя АН 1547/00 улучшается твердость, повышается сопротивление истиранию и стойкость к действию химикатов. Способ применения На необработанной поверхности заделать трещины с помощью связующего вещества ХТ 590, смешанного с древесной пылью, полученной при выравнивании (циклевке) пола. Для этого можно также использовать AU 447. После высыхания шпатлевки аккуратно ошкурить пол с использованием наждачной бумаги с зерном 80-120. Перед нанесением с помощью пылесоса удалить пыль, возникшую при ошкуривании. Нанести первый слой AF 60**/00 и убедитесь в хорошем нанесении продукта и отсутствии областей с наплывами. Спустя 6 часов, после завершения сушки продукт готов к ошкуриванию. Ошкуривание предпочтительно осуществлять вручную с использованием наждачной бумаги с зерном 150-180 или с использованием механических систем и наждачной бумаги с зерном 220-240. Затем нанести второй слой, а через 1-2 часа без ошкуривания нанести третий слой. Некоторые виды древесины хвойных пород (наподобие ироко, мербау и т. п.) содержат красящие вещества, которые растворяются под воздействием продукта во время нанесения. Во избежание этой проблемы при нанесении продукта на эти породы дерева нанести AF 60**/00, смешанного с 5-10% АН 1547/00 в качестве начального барьерного слоя. Время сушки до шлифовки 12 часов. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 27.08.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущих изданий VS 4305/00 от 29.10.04г, VS 5315/00 от 16.03.05, VS 5341 от 15.04.05 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AF 60**/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ 1-КОМПАНЕНТНЫЙ/2 –КОМПОНЕНТНЫЙ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА. Так же в качестве первого слоя могут быть нанесены водные грунты AU 447 или HU 3050. Для обеспечения улучшенной химико-физической стойкости и увеличения прочности рекомендуем добавлять в последний слой AF 60**/00 10% отвердителя АН 1547/00. Не допускать появления наплывов продукта в любых областях, обеспечивать равномерное распределение с рекомендованным значением расхода около 80-120 г/м2 на каждый слой. Этого легко достичь путем обычного нанесения кистью. Большой расход продукта потребует увеличения времени сушки. Для ухода за паркетным полом, уже покрытым AF 60**/00 или другими типами прозрачного покрытия (в т.ч. на основе растворителей), тщательно ошкурить с использованием наждачной бумаги с зерном 150, очистить поверхность нанесения, затем нанести один или два слоя AF 60**/00 в соответствии с описанием (см. выше). Убедитесь в том, что поверхности зачищены от жира и/или синтетического воска. Нанесение AF 60**/00 методом распыления не рекомендуется. В действительности при этом методе нанесения легко превысить рекомендуемое количество с последующей возможностью возникновения проблем наподобие отслоения пленки от деревянной обрабатываемой поверхности. В случае необходимости нанесения методом распыления рекомендуется обратить внимание на вес жидкого слоя или использовать другой продукт. Специальные инструкции - Случайное нанесение более толстых слоев продукта может привести к шелушению и замедлению сушки вплоть до отслоения пленки от древесины. - Не допускать замерзания: хранить в помещениях при температуре не ниже 5ºС. - Во время нанесения и сушки температура окружающей среды и температура материала не должна быть ниже 10ºС. В более низких температурах процесс высыхание длится дольше. - Для разбавления использовать только питьевую воду. - Перемешивать продукт с помощью палочки или шпателя. Не допускать сильного перемешивания во избежание попадания воздуха, который приводит к образованию пузырьков при нанесении. - Добавьте медленно отвердитель АН 1547/00 и хорошо перемешайте в течение нескольких минут. Затем добавьте 3-5% воды и снова хорошо перемешайте. Теперь смесь является готовой к употреблению. - Хорошо проветрите комнату в течение и после повторного использования, чтобы улучшить высыхание. - Ходить по полу можно спустя 72 часа после нанесения лака. - После повторного использования нужно выждать 72 часа до установки мебели или укладки на пол ковров. - В течение первых 2-3 недель покрытие не является полностью сухим и сохраняет незначительную чувствительность к воде. При мытье пола и/или наличии остаточного количества воды может возникнуть проблема обратимого помутнения пленки покрытия. - Немедленно промыть рабочие инструменты водой. Сухое покрытие может быть удалено путем промывки ацетоном. - Остатки покрытия должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать остатки в канализацию. - Ввиду большого количества экзотических сортов древесины на рынке рекомендуется выполнять предвари- тельные испытания для проверки шелушения, покраснения или вздутия под воздействием веществ, содержащихся в древесине. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |