|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 08.09.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 27.04.11г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AF 88**/00; HYDROPLUS: ПРОЗРАЧНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ. Глянец:; AF8805/00 5 ± 2 AF8810/00 10 ± 2 AF8820/00 20 ± 2 AF8830/00 30 ± 2 AF8840/00 40 ± 2 AF8860/00 60 ± 2 AF8890/00 87 ± 2. Область применения:; Плоские поверхности и токарные изделия, двери, стулья, лестницы. Способ нанесения:; Распылитель. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению, при необходимости можно добавить максимум 5% воды. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; AF 88**/00 32 ± 2. Удельная плотность (кг/л):; 1.040 ± 0.030. Вязкость по Брукфилду (cps–probe 4.5 rpm при 20ºС):; 40± 5. Общие характеристики: Количество слоев:; 2. Рекомендуемый вес жидкого слоя (кг/л):; Мин.120, макс.180. Время высыхания (120 g/m² при 30°C):; Пылестойкость Штабелирование:; 30 мин 8 часов. Срок годности (месяцы):; 15. AF88**/00 – это самогрунтующийся лак на водной основе для внутренних работ, который гарантирует отличное химическое сопротивление, твердость и смачиваемость поверхности, прозрачность и вертикальное нанесение. Благодаря специальной рецептуре, продукт легко шлифуется и подходит для 2-слойной системы, обеспе- чивая отличную поверхность. Хорошее вертикальное нанесение и твердость, вместе с отличным химическим сопротивлением, делают AF 88**/00 подходящим для нанесения на поверхности, которые подвержены сильному изнашиванию, напри- мер, лестницы в доме. Мы советуем, добавить 1% связующего XA4080/00, для того, чтобы в дальнейшем улучшить химическое сопротивление поверхности. Как альтернатива, возможен, отвердитель АН1545/00 5%, но в этом случае, жизнеспособность 2 часа. Сушка Для того чтобы, достичь хороших стандартов сушки, всегда необходимо применять ускоренную сушку увлажненным воздухом при комнатной температуре, и затем при 20-30 ºС. Специальные инструкции - Не допускать замерзания. Хранить при температурах не ниже +5°С. - Температура при нанесении не ниже 15°С. Хранение продукта, субстрата, а также температура в комнате, должна быть выше 15ºС. - Отходы процесса окраски (водяная завеса кабин, неиспользованные остатки) должны утилизи- роваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 08.09.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 27.04.11г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AF 88**/00; HYDROPLUS: ПРОЗРАЧНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ. - Из-за огромного разнообразия сырья при производстве мебельных изделий, при переходе от ЛКМ на базе органических растворителей на водоразбавляемые ЛКМ, необходимо проконсультироваться с поставщиками о пригодности имеющегося оборудования и используемых материалов. Особого внимания требуют электростатические пистолеты, насосы, уплотнители, герметики, клеи, присадки для водяной завесы окрасочных кабин, материал упаковки, абразивные материалы, шпатлевки и т.п. - После вскрытия тары продукт подвержен воздействию бактерий, плесени и грибков, имеющихся в обычном воздухе, что вызывает загнивание продукта, которое можно определить по плохому запаху и увеличению вязкости. Мы не советуем использовать со свежим продуктом, продукт, который плохо пахнет. Кроме того, мы не советуем, оставлять открытые банки или посуду, особенно, в теплое время и в тропическом климате. Дополнительную информацию можно найти в буклете "GENERAL GUIDELINES ON THE USE OF WATERBORNE COATINGS FOR INTERIORS" ("Основы использования водоразбавляемых материалов для внутренних работ"). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |