|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29.09.10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 01.07.03. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0309/ХХ; HYDRO GOLD: ЗАЩИТНАЯ ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Цвета:; 13 белый. Область применения:; Двери, оконные рамы и деревянные изделия, подвергающиеся воздействию внешней среды.. Способ нанесения:; Погружение, налив, кисть, распылитель. Тщательно перемешать перед использованием. Во время нанесения продукта температура должна быть выше 15ºС.. Рецептура смешивания:; 20% воды при нанесении методом налива. При нанесении распылителем готов к исполь- зованию.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 53 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 1,350 ± 0,050. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 17 ± 3. Общие характеристики: Время высыхания (50 г/м2 при 20ºС):; Сушка продуктов на водной основе должна проходить в помещении при температуре не ниже 15ºС и относительной влажностью воздуха предпочтительно не выше 85% Исчезновение отлипа: 120 мин Ошкуривание: 16 часов Нанесение последующих слоев: 16 часов. Ускоренная сушка воздухом:; Сушка рекомендуется при принудительной циркуляции воздуха, предпочтительно осушенным и теплым (28-30ºС) Обдув: 10 мин Теплый воздух: 1 час Охлаждение: 10 мин. Укрывистость (м2/кг):; 10 – 12, в зависимости от вида древесины и способа нанесения.. Нанесение последующих слоев:; Пигментированные продукты для наружных работ серии Hydrplus. Срок годности (месяцы):; 15. AM 0309/ХХ – это серия однокомпонентных защитных пропиток для дерева на водной основе, с хорошей укрывной способностью и составом, который предотвращает от пожелтения и покраснения, белые/пигментированные лаки на водной основе, гарантируя при этом отличный эстетический результат. Обычная защитная пропитка для дерева и содержащиеся в древесине кислотные вещества, солюбили- зируются (растворяются) с последующим окрашиванием пленки, которая уже видна в процессе сушки. Система на основе AM 0309/ХХ вместе с грунтом АМ 0609/ХХ и лаком AZ 9030/ХХ показывает беспрецеден- тную долговечность поверхности при использовании вне помещений. Для того, чтобы получить необходимый оттенок АМ 0309/ХХ пигментируется 3% пасты на водной основе серии ХА 2006/ХХ. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29.09.10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 01.07.03. АМ 0309/ХХ выступает в качестве первого слоя для любой системы на водной основе для наружных работ, и лучше отдавать предпочтение этому продукту, чем любой другой защитной пропитке. Наиболее рекомендуемые породы древесины: тсуга, меранти, белая пихта. Этот продукт не может блокировать смолу в сучках красной ели и сосны. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0309/ХХ; HYDRO GOLD: ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БАРЬЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Подготовка поверхности Тщательно очищенная от жира, воска и смол, высушенная поверхность (12-14% относительная влажность). Тщательно отшлифованная поверхность абразивом с зерном 150 для мягких пород древесины и с зерном 180 для твердых пород древесины. Для подготовки, не обработанной древесины, не рекомендуется использовать скотч-брайт, так как он может привести к появлению синих пятен. Сушка Сушка водоразбавляемых пропиток должна осуществляться в помещениях при температуре не ниже 15С и относительной влажности воздуха не выше 85%. При несоблюдении этих условий сушка происходит медленнее. Рекомендуется ускоренная сушка сухим теплым воздухом до 28–30С. Нанесение верхнего слоя: Для достижения максимальной устойчивости к погодным условиям на АМ 0309/ХХ следует наносить продук- ты на водной основе для наружных работ серии Hydro Gold. Срок годности защитных пропиток: После вскрытия тары продукт подвержен воздействию бактерий, дрожжей и грибков, обычно присутствующих в воздухе, что может вызвать загнивание, об этом свидетельствует неприятный запах, увеличение вязкости, поверхностная плесень и изменение цвета. Это может также случиться, если продукт длительное время находится в окрасочных ваннах или в баках окрасочного оборудования, особенно летом. Для увеличения срока годности продукта, используйте для разбавления только питьевую воду, промывайте систему по возможности чаще (желательно дезинфицирующими растворами) и добавьте поочередно 0,1-0,2% бактерицида ХА 4051/00 и 3% модификатора ХА 4017/00. В качестве дезинфицирующего средства используйте раствор воды с добавлением 2% ХА 4051/00. Метод использования бактерицида ХА 4051/00 и ХА 4017/00 смотрите в технической спецификации. Пеногаситель При нанесении покрытия методом полива или погружения для устранения пены, добавьте 0,05% ХА4024/00. Внимание - Перед использованием тщательно перемешать. - Не хранить продукт при температуре ниже 5ºС и выше 35ºС. - Отходы покрытия должны быть утилизированы согласно местному законодательству. Не выливайте остатки в канализацию. ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие виды древесины, особенно хвойные породы, такие как сосна, лиственница, дугласия и ель, содержат большое количество природной смолы в капиллярах и смоляных карманах вблизи сучков. Смолу практически невозможно устранить с помощью сушки древесины или блоки- ровать какими-либо покрытиями. Рано или поздно под воздействием солнечных лучей смола вновь проступит на поверхность. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |