|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29.04.09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 04.05.07г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0473/XX; ГИДРОПЛЮС: ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ### для наружных работ. Цвета:; 00 – прозрачный 85 – лиственница 13 – белый. Область применения:; Двери, оконные рамы, деревянные изделия, исполь- зуемые вне помещений.. Способ нанесения:; Обычные, аэрмикс, безвоздушные и электроста- тические распылители (с приспособлениями, подхо- дящими для нанесения водных продуктов).. Рецептура смешивания:; Готов к применению. При необходимости разбавить водой в количестве от 5 до 10%.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 00 – прозрачный: 13 – белый: 85 – лиственница:; 34 ± 1 45 ± 1 34 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 00 – прозрачный: 13 – белый: 85 – лиственница:; 1,010 ± 0,030 1,064 ± 0,030 1,030 ± 0,030. Подготовка окрашиваемой поверхности: Прозрачную систему AM 473/00 нужно наносить на поверхности, предварительно обработанные водными пропитками «Гидроплюс» AM 546/XX или AM 549/XX. ## Пигментированную систему AM 473/13 нужно наносить на голую древесину или на поверхности, предвари- тельно обработанные защитными пропитками (рекомендуется AM 541/00). ## Общие характеристики Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; От 100 до 150 на один слой. Количество слоев:; 1 или 2. Расход (м2/кг):; От 4 до 6 в зависимости от способа нанесения. Время сушки (при 100 г/м2 и 20ºС):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Штабелирование изделий: Ошкуривание: Нанесение последующих слоев:; 2 часа 6 часов 24 часа 24 часа после ошкуривания. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Полное высыхание: Штабелирование изделий: Ошкуривание: Нанесение последующих слоев:; 90 - 120 минут на выходе из печи 8 часов после ошкуривания. Срок годности:; 15 месяцев. АМ 473/ХХ является тиксотропным водным грунтовочным лаком, характеризуемым легкостью шлифования и высоким сухим остатком. Он особенно пригоден для промышленных систем, где требуется быстрая сушка. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29.04.09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 04.05.07г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0473/XX; ГИДРОПЛЮС: ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ### для наружных работ. Для получения широкого спектра цветов грунт АМ 473/ХХ может быть подкрашен пигментными пастами ХА 2006/ХХ в количестве до 5%. Это качество грунта AM 473/XX является его преимуществом при использова- нии в пигментных системах окраски, в которых желательно применение грунта такого же цвета, как и эмаль. ###### Сушка Сушка водных материалов должна производится в помещениях с температурой не ниже 15°С и относитель- ной влажностью предпочтительно не выше 85%. Рекомендуется сушить покрытые лаком изделия в помеще- ниях с теплым и обезвоженным воздухом (28-30°С). Ошкуривание Водные лакокрасочные материалы изготавливаются на термопластичных смолах, склонных к скатыванию (забиванию) при шлифовании. Для снижения риска забивания рекомендуется использовать при шлифовке стеаратную абразивную бумагу Р220. Предупреждение Перед применением тщательно перемешать. Хранить при температуре не ниже 5ºС и не выше 35ºС. ###### ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие разновидности древесины, особенно хвойные породы дерева, такие как сосна, лиственница, дуглассия, ель, содержат большое количество природных смол в капиллярах и смоляных кармашках вблизи сучков. Избавится от этой смолы с помощью сушки и блокирующих покрытий практически невозможно. Рано или поздно нагрев древесины солнечными лучами вызывает их проступание. Тем не менее, единственным следствием этого будет ухудшение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |