|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.05.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 07.05.03г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0541/XX; ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ «ГИДРОПЛЮС» ### для наружного применения. Цвета:; 01 – слоновая кость 66 – зеленый; 13 – белый N0 - нейтральный. Область применения:; Двери, оконные рамы и другие деревянные изде- лия, находящиеся вне помещений.. Способ нанесения:; Нанесение кистью, распылителем, погружением или поливом. Перед использованием перемешать. При нанесении температура должна быть выше 15°С.. Рецептура смешивания:; Готов к применению при нанесении распылителем. Для окраски поливом добавить 20% воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 01: 13: 66: N0:; 52 ± 1 53 ± 1 39 ± 1 32 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 01: 13: 66: N0:; 1,350 ± 0,050 1,350 ± 0,050 1,175 ± 0,050 1,100 ± 0,050. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 01, 13: 66, N0:; 17 ± 3 14 ± 3. ## Подготовка окрашиваемой поверхности Тщательно очистить поверхность древесины, она должна быть сухой (12 – 14% влажности) и не должна содержать участков загрязнения маслами, воском, смолами и т.п. Крайне необходима тщательная шлифовка поверхности абразивной бумагой с зерном Р150 для мягких пород и зерном Р180 для твердых. Не рекомендуется применять скотч-брайт, поскольку он оставляет синеватые пятна. Общие характеристики Время сушки (при 50 г/м2 и 20ºС):; Сушка изделий на водной основе должна выпол- няться в помещениях, температура которых не опускается ниже 15°С, а предпочтительная влаж- ность не превышает 85%.. Исчезновение отлипа: Ошкуривание: Окрашивание:; 120 минут 16 часов 16 часов. Ускоренная сушка:; Всегда рекомендуется ускоренная сушка при нали- чии циркуляции воздуха, предпочтительная проце- дура сушки – с использованием сухого и тёплого воздуха (28-30°С).. Подсушка: Теплый воздух: Охлаждение:; 10 минут 1 час 10 минут. Укрывистость (м2/кг):; 10-12, в зависимости от вида древесины и метода нанесения.. Нанесение других покрытий:; Пигментированные изделия «Гидроплюс» для нару- жных работ.. Срок годности:; 15 месяцев. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.05.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 07.05.03г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 541/XX; ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ «ГИДРОПЛЮС» ### для наружного применения. Серия АМ 541/ХХ это однокомпонентные антисептические цветные пропитки с хорошей укрывистостью и устраняющие пожелтение или покраснение белых или прозрачных лакокрасочных материалов на водной основе, что позволяет добиться устойчивых эстетических результатов. При использовании обычных антисептических пропиток, кислоты, присутствующие в древесине, растворя- ются и выходят на поверхность изделия, что вызывает изменение цвета пленки покрытия, и может быть заметно уже на стадии сушки. АМ 541/ХХ предназначены для защиты от грибков древесины, подверженной атмосферным воздействиям. АМ 541/N0 окрашиваются с помощью добавления тонирующих паст XA 4011/XX в количестве 3% для полу- чения необходимого цветового оттенка. Пропитки АМ 541/ХХ послужат первым слоем для любой системы окраски водоразбавляемыми ЛКМ для наружных работ и должны предпочитаться любым обычным защитным пропиткам. Наиболее подходят для таких пород дерева как тсуга (hemlock), меранти и белая ель. Пропитка не защища- ет от выступания смол (особенно в районе сучьев) на изделиях из сосны и красной ели. ВНИМАНИЕ! Хранить продукт при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С. Остатки - неиспользованного лака, водяные завесы кабин и т.п. отходы должны утилизироваться в соответ- ствии с природоохранным законодательством. Не сливать в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |