|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 02.09.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0546/XX; ГИДРОПЛЮС: ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ для наружного применения. Цвета:; 00 – прозрачный 51 – каштановый 66 – зеленый 84 – орех Бреннера; 85 – лиственница 88 – коричневый орех 89 – тик 90 – красное дерево; 92 - орех 95 – тёмный орех. Область применения:; Окраска окон, дверей и других изделий, подверженных воздействию по- годы.. Виды древесины:; Мягкая древесина, меранти, фанерные панели.. Способ нанесения:; Полив, погружение.. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению. Для получения более светлых оттенков разбавляйте бесцветной версией – АМ 546/00.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 13 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 1,020 ± 0,030. Вязкость DIN 2 при 20ºС (секунды):; 48 ± 3. Общие характеристики: Время высыхания (при 50 г/м2 и 20ºС):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Штабелирование: Ошкуривание: Окрашивание:; 1 час 4 часа 4 часа 16 часов 16 часов. Ускоренная сушка (при 50 г/м2 и 30ºС):; Полное высыхание: Штабелирование: Ошкуривание: Окрашивание:; 1 час после выемки из сушки 4 часа 4 часа. Укрывистость (м2/кг):; 12 - 18. Срок годности:; 15 месяцев. АМ 546/ХХ это предохраняющие цветные пропитки для защиты мягкой древесины, используемой в наруж- ных деталях. АМ 546/ХХ гарантирует высокую степень гармонизации с незначительным образованием темных пятен в районе сучков и незначительным потускнением в местах повышенной впитываемости у мяг- кой древесины типа ели или гемлока. Из-за использования гармонизирующих добавок, АМ 546/ХХ может образовывать осадок: перед использованием перемешайте продукт. Защитные пропитки содержат прозрач- ные оксиды железа, которые обеспечивают хорошую светостойкость и поглощают УФ излучение, защищая древесину от разложения лигнина. Покрытия с «натуральными» цветами (т.е. использующие бесцветные версии пропиток), не рекомендуются, поскольку в них отсутствуют такие оксиды и поэтому они не обеспе- чивают подобающей защиты. Для регулировки оттенков цвета можно добавлять до 3% следующих паст: XA 4034/72 (черная), XA 4034/B2 (красная), XA 4034/B7 (желтая). В жаркую погоду, чтобы улучшить растекаемость, мы рекомендуем добавлять 3-6% регулятора сушки XA 4026 (добавляется только один раз и в свежий продукт). #### Древесина для цветных систем Наиболее подходящими породами являются ель, сосна, дугласия, гемлок и меранти. Во время окрашивания поливом или погружением таких пород дерева, как дуб, каштан или ироко, могут появиться проблемы с впитыванием из-за высокого содержания танина в этих породах. В этих случаях мы рекомендуем серию |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 02.09.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 546/XX; ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ «ГИДРОПЛЮС» ### для наружного применения. AM 549/XX, специальный состав которой позволяет использовать ее для древесины с высоким содержанием танина погружением и поливом, не оставляя темных потеков или же недостаточно пропитанных мест. С этими породами не рекомендуется использовать стальную вату для подготовки поверхности, т.к. это повышает вероятность возникновения синеватых пятен. Подготовка поверхности Тщательно очистите поверхность древесины, которая должна быть хорошо просушена (12-14% влажности) и не иметь следов масел, смол, воска и т.п. Водоразбавляемые продукты склонны поднимать древесное волокно и делать поверхность грубой. Поэтому особенно важна тщательная шлифовка поверхности дерева зерном Р150 для мягких и Р180 для твердых пород. Сушка Сушка водоразбавляемых цветных пропиток должна происходить в помещениях с температурой не ниже 15 С и относительной влажностью ниже 85%. При отклонении от этих условий сушка чрезмерно удлиня- ется. Рекомендуется сушка с усиленным притоком осушенного воздуха слегка подогретого до 28 – 30 С. Нанесение последующих покрытий Поверх пропиток серии АМ 546/ХХ могут наноситься водоразбавляемые лакокрасочные продукты «Гидроплюс», разработанные для наружных работ. Кроме того, они могут покрываться материалами на основе растворителей, но для этого необходимо гарантированное просыхание водоразбавляемых пропиток (2-3 суток сушки). Поскольку доступно множество вариантов покрытий (разновидностей лакокрасочных продуктов, техники просушки), рекомендуется всегда испытать совместимость покрытий перед применением (на адгезию). Окна и двери, обработанные только защитной пропиткой без последующих покрытий, не защищены от воздействия атмосферной влаги, которая может вызвать их растрескивание. Срок годности защитных пропиток После вскрытия тары продукт подвержен воздействию бактерий, имеющихся в обычном воздухе, что вызывает загнивание, определяемое по запаху, изменению цвета и загустеванию продукта в банке. Это может также произойти, если продукт длительное время находится в погруженных ваннах или в баках окрасочного оборудования, особенно летом. Для продления срока сохранения продукта, используйте для разбавления питьевую воду, промывайте систему по возможности чаще (желательно дезинфицирующими растворами) и добавляйте бактерицид ХА 4051 регулярно (0,1 –0,2% по массе). В качестве дезинфициру- ющего раствора используйте воду с добавлением 2% ХА 4051. Метод использования бактерицида ХА 4051 смотрите в технической спецификации на продукт. Предупреждение пенообразования При нанесении продукта поливом или погружением для предотвращения образования пузырьков добавьте 0,05% XA 4024. Особые указания - Перемешивайте продукт перед применением - Не храните материалы при температурах ниже 5С и выше 35С. - Отходы процесса окраски (водяная завеса кабин, неиспользованные остатки) должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 02.09.03 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| ### КОД ### ОПИСАНИЕ. ### AM 546/XX; ### ГИДРОПЛЮС: ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ ### НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ для наружного применения. ВНИМАНИЕ! Многие породы древесины, особенно хвойные, как, например, сосна, лиственница, пихта Дугла- са, ель, имеют высокое содержание смол в капиллярах и у сучьев. Эти смолы практически невоз- можно удалить путем сушки или блокировать какими-либо покрытиями. Рано или поздно нагрев массива древесины солнечными лучами вызывает их проступание. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |