|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.11.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 26.05.00г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0549/XX; ### ГИДРОПЛЮС: ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ ### НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ для наружного применения. Цвета:; 00 – прозрачный 04 – желтый 08 – красный 22 - черный; 51 – каштановый 66 – зеленый 80 – дуб 82 - сосна; 84 – американский орех 85 – лиственница 90 – красное дерево 92 – грецкий орех. Область применения:; Двери, оконные рамы и другие деревянные изделия, находящиеся вне помещений.. Способ нанесения:; Нанесение кистью, распылителем, погружением или поливом.. Рецептура смешивания:; Готов к применению. При необходимости добавить прозрачную пропитку AM 549/00.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 13 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 1,020 ± 0,030. Вязкость DIN 2 при 20ºС (секунды):; 48 ± 3. ## Общие характеристики Время сушки (при 50 г/м2 и 20ºС):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Штабелирование: Ошкуривание: Окрашивание:; 60 минут 4 часа 4 часа 16 часов 16 часов. Ускоренная сушка (при 50 г/м2 и 35ºС):; Исчезновение отлипа: Штабелирование: Ошкуривание: Окрашивание:; 60 минут 60 минут 4 часа 4 часа. Укрывистость (м2/кг):; 12 - 18. Срок годности:; 15 месяцев. Серия АМ 549/ХХ это предохраняющие цветные пропитки для защиты древесины с высоким содержанием танинов (т.е. дубильных веществ, как, например, ироко, дуб или каштан) вне помещений от воздействия грибков и гнили. Специальный состав позволяет применять их для окраски таких пород методом погружения или полива без применения предварительного грунтования, проблем с растекаемостью и образования дефектов в виде потеков. Хотя АМ 549/ХХ могут применяться на хвойных породах, лучший внешний вид на них обеспечивает серия АМ 548/ХХ. Защитные пропитки содержат прозрачные оксиды железа (за исключением зеленой), которые обеспечивают хорошую светостойкость и поглощают УФ излучение, защищая древесину от разложения лигнина. Покрытия с «натуральными» цветами (т.е. использующие бесцветные версии пропиток), не рекомендуются, посколь- ку в них отсутствуют такие оксиды и поэтому они не обеспечивают подобающей защиты. АМ 549/ХХ имеют следующие преимущества, по сравнению с пропитками на основе растворителей. - Радикальное снижение выбросов в атмосферу. - Более равномерная окраска. - Более короткий цикл покрытия. - Могут разбавляться питьевой водой. Водоразбавляемые защитные пропитки имеют следующие недостатки: - Большее набухание, особенно мягких пород дерева - Проблемы с прокрашиванием при нанесении на шпатлевки и смолы (которые надо удалять заранее). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.11.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 26.05.00г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 549/XX; ### ГИДРОПЛЮС: ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ ### НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ для наружного применения. Подготовка окрашиваемой поверхности: Тщательно очистите поверхность древесины, которая должна быть хорошо просушена (12-14% влажности) и не иметь следов масел, смол, воска и т.п. Водоразбавляемые продукты склонны поднимать древесное волокно и делать поверхность грубой. Поэтому особенно важна тщательная шлифовка поверхности дерева зерном Р150 для мягких и Р180 для твердых пород. Не рекомендуется зачищать дерево «металлическим войлоком», поскольку это придает нанесенным пропиткам голубоватый оттенок. Нанесение: Защитные пропитки наносятся погружением, поливом, кистью или распылением. При последнем способе необходимы подобающие средства защиты и система вытяжки воздуха. Сушка: Сушка водоразбавляемых цветных пропиток должна происходить в помещениях с температурой не ниже 15С и относительной влажностью ниже 85%. При отклонении от этих условий сушка чрезмерно удлиняется. Рекомендуется сушка усиленным притоком осушенного воздуха слегка подогретого до 28–30С. Нанесение последующих покрытий: Поверх пропиток серии АМ 549/ХХ могут наноситься водоразбавляемые лакокрасочные продукты «Гидро- плюс», разработанные для наружных работ. Кроме того, они могут покрываться материалами на основе растворителей, но для этого необходимо гарантированное просыхание водоразбавляемых пропиток (2-3 су- ток сушки). Поскольку возможно множество вариантов покрытий (разновидностей лакокрасочных продук- тов, техники просушки), рекомендуется всегда испытать совместимость покрытий перед применением (на адгезию). Окна и двери, обработанные только защитной пропиткой без последующих покрытий, не защи- щены от воздействия атмосферной влаги, которая может вызвать их растрескивание. Сохранение защитных пропиток: После вскрытия тары продукт подвержен воздействию бактерий, имеющихся в обычном воздухе, что вызывает загнивание, определяемое по запаху, изменению цвета и загустеванию продукта в банке. Это может также произойти, если продукт длительное время находится в погружных ваннах или в баках окрасочного оборудования, особенно летом. Для продления срока сохранения продукта, используйте для разбавления питьевую воду, промывайте систему по возможности чаще (желательно дезинфицирующими растворами) и добавляйте бактерицид ХА 4051 регулярно (0,1–0,2% по массе). В качестве дезинфицирую- щего раствора используйте воду с добавлением 2% ХА 4051. Метод использования бактерицида ХА 4051 смотрите в технической спецификации на продукт. Особые указания: - Перемешивайте продукт перед применением. - Не храните материалы при температурах ниже 5С и выше 35С. - Отходы процесса окраски (водяная завеса кабин, неиспользованные остатки) должны утилизиро- ваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. - Не рекомендуется зачищать дерево «металлическим войлоком», поскольку это придает нанесенным пропиткам голубоватый оттенок. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.11.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 26.05.00г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 549/XX; ### ГИДРОПЛЮС: ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ ### НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ для наружного применения. ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие породы древесины, особенно хвойные, как, например, сосна, лиственница, дугласия, ель, имеют высокое содержание смол в капиллярах и у сучьев. Эти смолы практически невозможно удалить путем сушки или блокировать какими-либо покрытиями. Рано или поздно нагрев массива древесины солнечными лучами вызывает их проступание. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |