|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 03.02.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| Вместо прежней редакции от 19.10.06 г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0562/XX; 2-КОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Цвета:; 13 – белый, NO – нейтральный. Область применения:; Двери, оконные рамы и деревянные изделия, подверженные воздействию внешних факторов. Способ нанесения:; Традиционные, безвоздушные, аэрмикс и электростатические распылители (пригодные для водных продуктов). Разбавление:; Использование водопроводной проточной воды.. Рецептура смешивания:; По весу (кг) по объему (л) АМ 0562/ХХ 100 100 АН 1545/00 10 10 Вода 20 20. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; АМ 0562/13 АМ 0562/NO АН 1545/00; 50 ± 1 35 ± 1 80 ± 1. Общие характеристики: Жизнеспособность при 20оС:; 2 часа. Рекомендованный вес жидкого слоя (г/м2):; От 100 до 150. Количество слоев:; 1 или 2. Время сушки (150 мкм при 20оС):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Штабелирование изделий: Ошкуривание:; 4 часа 8 часов 24 часа 24 часа. Ускоренная сушка воздухом (150 мкм при 30оС):; Полное высыхание: Штабелирование изделий: Ошкуривание:; 150-180 минут на выходе из печи 16 часов. Укрывистость (м2/л) (250 мкм):; 4. Срок годности (месяцы):; 15. АМ 0562/ХХ является 2-компонентным акриловым тиксотропным грунтом на водной основе, предназначенным ддя наружного применения и главным образом для водных систем, которые должны применяться на древесину богатую экстрактивными веществами, такую как ироко, дуб, каштан и т.д. Его сопротивление на открытом воздухе по нашим текущим сведениям сравнима с 1-компонентными покрытиями на водной основе. АМ 0562/ХХ можно тонировать пастами на водной основе серии ХА 2006/ХХ в количестве до 5%. Процедура смешивания Добавить 20% воды в АМ 0562/ХХ и хорошо перемешать, чтобы добиться полной однородности, затем добавить отвердитель АН 1545/00 и хорошо перемешать (в течение примерно 5 минут) Жизнеспособность смеси 2 часа. Отвердитель АН 1550/00 также может быть использован тем же способом подготовки. Жизнеспособность будет 6 часов, однако окончательное сцепление будет менее эффективным. Благодаря специальной формуле, АМ 0562/ХХ обеспечивает следующие характеристики: - Хорошая эластичность также после воздействия УФ-излучения; - Ограниченный подъем волокна в мягкой древесине; - Хорошее вертикальное удерживание (150 мкм во влажном состоянии); |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 03.02.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| Вместо прежней редакции от 19.10.06 г. Отличная текучесть; ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0562/XX; 2-КОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. - В особенности рекомендуется для пигментированных систем на породы древесины с большим выде- лением экстрактов (см. «Сорта древесины») АН 1545/00 является изоцианатным отвердителем, специально разработанным для 2-компонентных акрило- вых и полиуретановых покрытий на водной основе, отличающимся следующими характеристиками: - Нежелтеющий; - Пригоден для покрытий, выдерживающих факторы наружного воздействия; - Легко смешивается с другими красками; возможность добавления и перемешивания палкой. Сорта древесины С использованием АМ 0562/ХХ были достигнуты хорошие результаты также и на «трудных» сортах древесины, таких как: СОСНА: снижение пожелтения пор ТИК; ИРОКО; ДУБ; КАШТАН: снижение пожелтения древесины под воздействием танинов Ввиду широкого разнообразия сортов древесины, применяемых для изготовления деревянных изделий, рекомендуется всегда выполнять предварительные испытания с целью проверки фактической изоляции танинов и смолы в используемых сортах древесины. Наиболее подходящими сортами для нанесения класса пигментированных финишей наружного применения являются сорта с мягкой древесиной, при условии малого количества сучков и отсутствия смолы (смола может просочиться сквозь пленку покрытия и нанести ущерб эстетическому виду). Наиболее подходящим сортом древесины является тсуга, затем ель, которая в целом обладает достаточно небольшим количеством сучков без смолы. Хорошие результаты могут быть также получены с древесиной меранти. Cосна дает различные результаты в зависимости от места происхождения, периода среза дерева и выдерживания древесины. Ошкуривание неотделанной древесины В результате гидрофильной природы целлюлозы, продукты на водной основе характеризуются тенденцией к набуханию мягких волокон древесины. Для того чтобы свести к минимуму эту проблему, необходимо выполнить тщательное ошкуривание окрашиваемой поверхности наждачной бумагой с зерном 150 в случае мягкой древесины и с зерном 180 в случае твердой древесины. Подготовка окрашиваемой поверхности АМ 0562/ХХ следует наносить на поверхности, предварительно обработанные защитной пропиткой на водной основе Hydroplus. Нанесение Для нанесения АМ 0562/ХХ можно применять обычные системы распыления (безвоздушные, аэрмикс и электростатические пистолеты-распылители) как горизонтально, так и вертикально. На ироко, русскую лиственницу, тик и другие сорта древесины с большим выделением экстрактов нанести на защитную пропитку 2 слоя АМ 0562/ХХ толщиной по 100 мкм с интервалом между слоями от 2 до 6 часов без шлифовки. На все другие сорта древесины нанести 1 слой толщиной 100-150 мкм. Мы не рекомендуем наносить очень толстые слои финишной краски при одном нанесении, т.к. неравномерное высыхание пленки может привести к растрескиванию, в особенности в областях наплывов (канавки в формованных панелях). На АМ 0562/ХХ должны быть нанесены пигментированные финишные краски Hydroplus. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 03.02.11 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| ### КОД Вместо прежней редакции от 19.10.06 г.; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0562/XX; 2-КОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Устройства нанесения - Для обычных пистолетов-распылителей: сопло 1,9-2,2 мм, давление 3-4 бар - Для аэрмикс-распылителей: сопло 11-13, давление материала 80-100 бар, давление воздуха 1-2 бар - Для безвоздушных пистолетов-распылителей: сопло 11-13, давление материала 150-200 бар - Доказано, что использование предварительного распылителя и/или нагревателя (30-35 оС) дает отличные результаты с точки зрения текучести и консистенции высокого качества. Оборудование, не находящееся в безупречном состоянии (дефект уплотнений, слишком высокое давление) или насосы с низкой производительностью может привести к серьезным дефектам пленки покрытия (в частности к воздушным пузырькам). Рекомендуется применять насосы с 2 крышками с целью снижения отходов и повышения качества наносимого покрытия, т.е. устойчивостью к штабелированию и химикатам. Сушка Сушка 2-компонентных продуктов на водной основе должна осуществляться в помещениях с температурой не ниже 15оС и относительной влажностью не более 70%. За пределами этих диапазонов сушка замедляется и/или образуется пленка, обладающая меньшей твердостью и химической стойкостью. Для хорошей сушки рекомендуется применять принудительную подачу сухого воздуха, первоначально при комнатной температуре, а в дальнейшем при 20-30 оС. Предупреждение - Реакция между изоцианатными отвердителями (АН 1545/00 и АН 1550/00) и водой или влагой приводит к образованию безвредного газа (углекислого ангидрида), который обычно присутствует в атмосфере. Следовательно, никогда не рекомендуется плотно закрывать контейнеры со смесью грунта и изоцианатного отвердителя. - Не хранить продукт при температурах ниже 5 оС или выше 35 оС. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать остатки в канализацию. - Ввиду широкого разнообразия материалов, используемых при изготовлении деревянных изделий, при переходе с системы на основе растворителя на систему на водной основе важно узнать у изготовителя пригодность используемого оборудования и компонентов, особое внимание следует уделить электростатическим пистолетам, насосам, уплотнителям, силиконам, клеям, и упаковочным материалам. - После открытия банки возможно загнивание продукта на водной основе ввиду воздействия бактерий, плесени и грибков, присутствующих в воздухе. Это явление легко обнаруживается при появлении неприятного запаха, увеличения вязкости, плесени на поверхности и изменения цвета. Эта проблема может иметь место также и в случае оставления продуктов на длительное время в сосудах для нанесения погружением или методом полива, в основном в летнее время. Использование питьевой воды, частая чистка установки (при возможности дезинфицирующими растворами) и периодическое добавление бактерицида ХА 4051/00 (0,1-0,2%) увеличивает срок хранения используемых продуктов. В качестве дезинфицирующего средства использовать 2% раствор ХА 4051 в воде. В отношении метода применения ХА 4051/00,- обратитесь к технической спецификации. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |