|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 19.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 13.09.02 Цвета:; 91 дугласия. Область применения:; Двери и оконные рамы, деревянные изделия, подвергающиеся воздействию внешней среды.. Способ нанесения:; Погружение и налив. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 26 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 1,010 ± 0,030. Вязкость DIN 2 при 20ºС:; 55"  5". Общие характеристики: Время высыхания (50 г/м2 при 20ºС):; Исчезновение отлипа: Ошкуривание: Штабелирование:; 45 мин 4 часа 24 часа. Ускоренная сушка (50 г/м2 при 35ºС):; Обдув: Теплым воздухом: Охлаждение:; 10 мин 2 часа 10 минут. Укрывистость (м2/кг):; 12 - 18. Срок годности (месяцев):; 15. AM0603/91 – это высококачественный промежуточный грунт на водной основе, подходящий для деревянных изделиях, эксплуатирующиеся на улице, который обладает отличной долговечностью и хорошо шлифуется. Очень важно всегда применять предварительный слой защитной пропитки АМ0303/ХХ. Система покрытия защитная пропитка AM0303/ХХ + промежуточный грунт АМ0603/91 + отделочный лак AZ9030/86 обладает непревзойденной долговечностью при использовании вне помещений. АМ0303/ХХ особенно подходит для ручной и механической шлифовки щетками. В летнее время или в тропических районах мы рекомендуем добавить 3-6% регулятора сушки ХА4026/00 (добавляется только один раз и в свежий продукт). В жаркую погоду, уменьшение расхода при нанесении поливом, может также зависеть от испарения некоторых компонентов пропитки. В этом случае мы предлагаем добавить 3-6% модификатора XA4017/00. Подготовка поверхности Защитные пропитки на водной основе серии Hydro Gold АМ0303/ХХ используют для того, чтобы достичь максимального уровня сопротивления к влиянию условий окружающей среды. Перед нанесением АМ0603/91 всегда необходимо нанести предварительный слой защитной пропитки. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0603/91; HYDRO GOLD: ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Разбавление и нанесение Мы не рекомендуем добавлять в АМ0603/91 воды более 10%. Сушка Сушка водоразбавляемых продуктов должна происходить при температуре не ниже 15С и относительной влажности не выше 80%. При отклонении от этих условий время сушки увеличивается. Сушка должна выполняться в помещениях с принудительной циркуляцией воздуха, предпочтительно осушенным и слегка теплым воздухом (25–35С). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 19.11.12 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 13.09.02 Нанесение лака ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0603/91; HYDRO GOLD: ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. АМ0603/91 должен быть покрыт тиксотропным лаком на водной основе серии Hydro Gold AZ9030/86. Длительное хранение в окрасочных резервуарах: Когда продукты на водной основе длительное время хранятся в окрасочных ваннах, то они могут быть подвержены загниванию. Особенно это происходит в летнее время, из-за аномально большого количества бактерий в системе, которые система не выдерживает. Такое аномальное проникновение бактерий в систему обычно происходит по 2 основным причинам: - в воде, которой разбавляли грунт, было большое количество бактерий (например, вода из колодца). - плохо очищенное дно окрасочных ванн от твердых отходов из предметов, подлежащих окрашиванию (например, древесная пыль, грязь и т.д.) Специальных средств защищающих от бактерий не существует, можно только принять предупреж- дающие меры. - При разбавлении продукта использовать только питьевую воду. - Полная очистка резервуара должна проводиться регулярно (не реже одного раза в месяц), путем фильтрации продукта и удаления всех твердых отходов. В качестве мер предосторожности мы рекомендуем добавить при очистке емкости 0,1% бактерицида ХА4051/00, специально предназначенного для водоразбавляемых продуктов, и 3% модификатора ХА4017/00. Общие рекомендации Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему техническому справочнику «Общие рекомендации использования системы покрытия на водной основе для наружных работ». Особые указания: - Храните продукт при температуре не ниже 5С (АМ0603/91 не выдерживает холод) и не выше 35ºС. - Во время работы с продуктом температура поверхности и окружающей среды должна быть не ниже 15ºС. - Отходы процесса окраски (водяная завеса кабин, промывочная вода, неиспользованные остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. - После вскрытия тары продукт подвержен воздействию бактерий и грибков, обычно присутствующих в воздухе. Это явление легко обнаружить из-за плохого запаха, увеличения вязкости, плесени на поверхности и изменения цвета. Это может также случиться, если продукт длительное время находится в окрасочных ваннах или в баках окрасочного оборудования, особенно летом. Для продления срока хранения продукта, используйте для разбавления только питьевую воду, промывайте систему по возможности чаще (желательно дезинфицирующими растворами) и добавляйте регулярно 0,05–0,1% бактерицида ХА4051/00 и 3% модификатора ХА4017/00 (см. техническую спецификацию). ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие виды древесины, особенно хвойные породы, такие как сосна, лиственница, дугласия и ель, содержат большое количество природной смолы в капиллярах и смоляных карманах вблизи сучков. Смолу практически невозможно устранить с помощью сушки древесины или блоки- ровать какими-либо покрытиями. Рано или поздно под воздействием солнечных лучей смола вновь проступит на поверхность. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |