|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 24.05.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 07.01.07 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0609/ХХ; HYDRO GOLD: ПИГМЕНТИРОАННЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Цвета:; 13 белый. Область применения:; Двери, оконные рамы, деревянные изделия, подвергающиеся воздействию внешней среды.. Способ нанесения:; Airmix, безвоздушные и электростатические распылители, при условии, что оборудование пригодно для использования водоразбавляемых продуктов.. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению. При необходимости добавить от 5 до 10% воды. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 13 белый 44 ± 1; 33 зеленый 45±1. Удельная плотность (кг/л):; 1,180 ± 0,030; 1,100±0,030. Подготовка поверхности: Тщательно очистите древесину. Удалите старую пленку или смолу нитроцеллюлозным растворителем DS1105/00. На поверхность необходимо нанести один слой защитной пропитки для дерева на водной основе серии AM 0309/ХХ. Общие характеристики: Рекомендуемый вес жидкого слоя: (г/m²):; Мин.100 - макс.150. Время высыхания (100 г/м2 при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 20 мин 50 мин 24 часа. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Обдув: Теплым воздухом: Охлаждение:; 20 мин 2 часа 10 минут. Укрывистость (м2/кг):; 12 - 18. Срок годности (месяцы):; 15 месяцев. AM0609/ХХ – это тиксотропный грунт на водной основе, который характеризуется отличной укрывной способностью и хорошо шлифуется, подходит для обработки деревянных изделий, которые используются вне помещений, и уже обработаны 1 слоем пропитки на водной основе АМ 0309/ХХ. АМ 0609/ХХ подготавливает деревянную поверхность для нанесения лака серии Hydro gold AZ 9030/ХХ. АМ 0609/ХХ защищает древесину от образования синих грибков. Кроме того, рекомендуется нанести пропитку АМ 0309/ХХ для улучшения защитных свойств поверхности. Особые указания: - Тщательно перемешивать перед использованием - Храните продукт при температуре не ниже 5С и не выше 35ºС. - Время сушки, указанное в этой технической спецификации указанно при температуре 20ºС и и с хорошей вентиляцией воздуха. Мы не советуем работать с продуктом в помещениях, где не соблюдены эти условия, для того, чтобы избежать проблем с сушкой или ее замедлением. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 24.05.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 07.01.07 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 0609/ХХ; HYDRO GOLD: ПИГМЕНТИРОАННЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие породы древесины, особенно хвойные, как, например, сосна, лиственница, дугласия, ель, имеют высокое содержание смол в капиллярах и смоляных карманах вблизи сучков. Эти смолы практически невозможно удалить путем сушки или блокировать какими-либо покрытиями. Рано или поздно под воздействием солнечных лучей смола вновь проступит на поверхность. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |