|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 11.07.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 11.11.99г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AT 57**/XX; ### ГИДРОПЛЮС: ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК для внутренних работ. Глянец:; AT57**/00 прозрачный 10, 20, 30, 50, 80% ( 2) AT57**/13 белый 20, 30, 50% ( 2). Область применения:; Плоские и токарные детали, багет, мебель, МДФ, двери, стулья.. Способ нанесения:; Традиционные воздушные, безвоздушные и электро- статические, аэрмикс распылители (пригодные для нанесения водных продуктов).. Рецептура смешивания:; Готов к употреблению. При необходимости добавить 5-10% воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; AT57**/00 AT57**/13 AT5780/00; 35  1 44  1 32  1. Удельная плотность (кг/л):; AT57**/00 AT57**/13; 1,020  0,030 1,180  0,030. Вязкость (секунды):; AT57**/00 AT57**/13 AT5780/00; 45  3 DIN 4 при 20ºС 45  3 DIN 4 при 20ºС 20  3 DIN 8 при 20ºС. ## Общие характеристики Время сушки (при 150 г/м2 при 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 30 минут 70 минут 24 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; От 80 до 140. Укрывистость (м2/кг):; От 7 до 12. Количество слоев:; 1. Срок годности:; 15 месяцев. Лак AT 57**/XX - однокомпонентный водоразбавляемый укрывной лак для окраски деревянных изделий для внутренних работ, обеспечивающий высокую твердость и химическую стойкость. Он сделан из не желтеющих акриловых и полиуретановых смол, и поэтому покрытие не меняет со временем свой цвет и (для прозрачного лака) не меняет цвета древесины. Помимо хорошей тиксотропности лак AT 57**/XX обеспечивает исключительную равномерность блеска и гладкость. Подготовка поверхности Изделие покрыть одним или более слоями водоразбавляемого грунта "ГИДРОПЛЮС" или полиэфирного грунта, как следует высушить и прошлифовать. Химическая стойкость и сшивающая присадка Испытания на химическую стойкость покрытия AT 57**/XX без присадок показали полное соответствие уровню 1B части 1 стандарта DIN 68861. Однако для получения еще большей химической стойкости, медленно добавьте при тщательном перемешивании 0,5  1% сшивающей присадки XA 4080. Использование сшивающей присадки XA 4080 особенно рекомендуется для AT 5780/00, чтобы увеличить твердость поверхности и устойчивость к царапинам. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 11.07.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 11.11.99г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AT57**/XX; ### ГИДРОПЛЮС: ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК для внутренних работ. Применение для производства игрушек ### Лак AT 57**/XX не содержит твердых металлов и поэтому пригоден для использования при производстве игрушек. Он отвечает требованиям Европейских Правил EN 71-2 по безопасности игрушек. Поскольку и пигментные пасты XA 4011/XX для водоразбавляемых материалов отвечают указанным Правилам, то можно получить покрытие любого цвета, соответствующее EN 71-2. Дополнительная информация содержится в технической спецификации на водоразбавляемые пигментные пасты XA 4011/XX. Сушка Сушка водоразбавляемых материалов должна происходить при температуре не ниже 15С и относительной влажности воздуха предпочтительно не выше 85%. При других условиях сушка замедляется и/или формируется менее твердая и устойчивая пленка. Всегда рекомендуется форсированная сушка, осушенным и подогретым (20-30С) воздухом. Чтобы избежать появления дефектов всегда давайте охладиться окрашенным изделиям до складирования. Штабелирование Естественная термопластичность смол, используемых в водоразбавляемых ЛКМ, делает их более чувствительными при штабелировании. Более того, в зависимости от сушки изделий могут получаться различные результаты. Сильный обдув, умеренно нагретым воздухом, низкая влажность, правильное количество нанесенного материала и использование сшивающей присадки XA 4080 в укрывном лаке может существенно сократить время сушки до штабелирования и связанные с этим риски. Следуйте следующим рекомендациям: - штабелируйте окрашенные изделия не раньше, чем через 24 часа после окраски - всегда используйте подходящие прокладочные материалы между изделиями - если возможно, штабелируйте в вертикальном положении Внимание На некоторых породах древесины, даже тех, которые часто используются для окраски эмалями, грунты могут растворять содержащиеся в древесине цветные вещества и желтеть из-за этого. Весьма возможно, что такое изменение цвета может проступить на поверхность даже после нанесения более чем одного укрывного слоя водоразбавляемой эмали. В таком случае белый грунт должен использоваться на МДФ (но сначала проверьте качество МДФ) или как цветной грунт при окраске эмалями не белого цвета. Для этой цели водоразбавляемые пигментные пасты серии XA 4011/XX могут добавляться и в грунт AU 466/XX (смотри соответствующую техническую спецификацию), и в укрывной лак AT **/ХХ в концентрации не более 12%. Общие указания - Температура хранение не должна опускаться ниже 5С. Холод может повредить грунт - Во время нанесения температура грунта, окрашиваемого изделия и помещения должны быть не ниже 15С - Отходы производства (промывочная вода, вода гидрофильтров окрасочных полей, отходы ЛКМ) должны утилизироваться в соответствии с действующим законодательством. Не сливайте отходы в канализацию - Из-за того, что для изготовления деревянных изделий используется большое разнообразие материалов, при переходе от отделки ЛКМ на растворителях к водоразбавляемым ЛКМ рекомендуется связаться с техническими отделами ваших поставщиков и проверить, пригодны ли ваши оборудование и материалы для работы с водоразбавляемыми ЛКМ, и нет ли более подходящих. В частности, проверьте: электростатические лакораспылительные пистолеты, насосы, уплотнения, герметики, клеи, средства очистки воды гидрофильтров, упаковочные материалы, шпаклевки, шлифовальную бумагу и т.д. Дополнительную информацию по всем этапам отделки мебели с использованием водоразбавляемых ЛКМ можно получить в нашем техническом буклете "GENERAL GUIDELINES ON THE USE OF WATERBORNE COATINGS FOR INTERIORS" ("Основы использования водоразбавляемых материалов для внутренних работ"). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |