|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.09.99 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 10.06.99г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AU 0465/00; ГИДРОПЛЮС: ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ### ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. Область применения:; Плоские части, токарные изделия, рамы, плинтуса, модельные доски, двери.. Способ нанесения:; Обычные, аирмикс, безвоздушные и электростати- ческие распылители (при условии, что используе- мое оборудование пригодно для продуктов на вод- ной основе).. Рецептура смешивания:; Готов к использованию. При необходимости разба- вить питьевой водой до 5%.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 35 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 1,030 ± 0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 110 ± 5. ## Общие характеристики Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; от 80 до 140 на один слой. Укрывистость (м2/кг):; От 8 до 16. Количество слоев:; Максимум 3. Срок годности:; 15 месяцев. АU 465 является однокомпонентным грунтом на водной основе для внутреннего применения, обеспечиваю-щим хорошее ошкуривание и структуру. Обладая отличной прозрачностью и способностью увлажнения древесных волокон, AU 465 позволяет достичь окрашивания подобно тому, которое может быть достигнуто с использование полиуретановых грунтовочных лаков. Чтобы получить наилучшее смачивание пор при вертикальном нанесении AU 465 должен быть нанесен системами, гарантирующими атомизацию продукта. Общие указания по нанесению покрытия распылением: Системы распыления; Диаметр форсунки (мм); Давление воздуха (бар); Давление покрытия (бар). Обычные; 1,8 – 2; 3 – 4; –. аирмикс; 9 – 11; 0 – 2; 80 – 110. Безвоздушные; 9 – 11; –; 80 – 150. Использование предраспылитей и подогревателей с температурой 30 и 40°C дает отличный эффект, гаран- тирующий возможность повторного применения в течение года. AU 465 пригоден как для систем с открытыми порами, так и для систем с закрытыми порами, что может быть достигнуто путем нанесения от одного до трех слоев лака по 60-120 г/м2. При нормальных условиях сушки с хорошей циркуляцией воздуха (20ºС и относительной влажностью 65%) первый слой лака может быть покрыт вторым слоем всего через 2 часа, а подвергнут ошкуриванию – спустя 4-5 часов. При нанесении второго слоя или при сушке при низких температурах и/или повышенной относительной влажности время высыхания увеличивается. Особенно рекомендуются условия сушки при полном воздухообмене в течение 15-20 минут. Ошкуривание AU 465 Специальная формула АU 465, основанная на акриловых полимерах с низкой термопластичностью, обеспе- чивает ошкуривание первого слоя, механическое или ручное, по истечении 4 часов после окрашивания, при условии завершения высыхания. Для достижения оптимальных результатов следует использовать стеаратную наждачную бумагу, обеспечивающую отличное удаление пыли и гораздо более эффективную по сравнению с обычной наж-дачной бумагой. При автоматическом ошкуривании следует выполнить точную калибровку устройства и установить малую частоту вращения ремня и низкое давление на валик/подушку. В отношении конкретных наждачных бумаг для продуктов на водной основе необходимо проконсультироваться у поставщика абразивных материалов. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.09.99 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 10.06.99г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AU 465; ГИДРОПЛЮС: ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ### ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. Нанесение отделочного лака На водоразбавляемый грунт АU 465 может быть легко нанесен другой слой, для этого следует использовать любой из продуктов на водной основе Гидроплюс. ### Общие инструкции - Хранить при температуре не ниже 5ºС. При воздействии более низких температур возможно ухудше-ние продукта. - Во время использования температура продукта, окрашиваемой поверхности и окружающей среды, не должна быть ниже 15ºС. - Остатки при применении (промывочная вода, вода окрасочной кабины, использованная краска) дол-жны быть утилизированы в соответствии с действующими правилами. Не сливать в канализацию. - Ввиду разнообразия материалов, используемых при изготовлении мебели, при переходе с системы на основе растворителя на систему на водной основе важно узнать в техническом отделе изготови-теля сведения о пригодности используемого оборудования и компонентов, а также о наличии оборудования и компонентов с улучшенными свойствами. В частности, следует проверить данные в отношении: электростатических пистолетов, насосов, заполнителей, силиконов, клеев, продуктов для обработки воды окрасочной кабины, упаковочных материалов, абразивных материалов (наждач-ной бумаги), шпаклевки, наждачной бумаги и т.п. Более подробная информация о всех этапах обработки мебели с использованием продуктов на водной основе приведена в буклете “ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ”. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |