|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.04.08 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего от 20.12.05г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AU 0472/13; ГИДРОПЛЮС 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ на водной основе ДЛЯ МДФ, БЕЛЫЙ. Цвет:; 13 белый. Область применения:; Плоские части, рамы, плинтуса, двери. Способ нанесения:; Аэрмикс, безвоздушный, обычный распылитель. Рецептура смешивания: Часть А Отвердитель; По весу (кг) По объему (л) AU 0472/13 100 100 AH 1550/00 4 4 Вода 0-5 0-5. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 61 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 1,380 ± 0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 45 ± 5. ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20ºС:; 12 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; 150-250 на один слой. Время сушки (при 180 г/м2 и 20ºС влажность 65%):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Окрашивание: Ошкуривание: Штабелирование:; 20 мин 25 мин 1 час 4 часа 8 часов. Количество слоев:; Максимум 3. Срок годности:; 15 месяцев. AU0472/13 является двухкомпонентным грунтом, который наносится распылителем непосредственно на поверхность из мдф или мейсонитовые поверхности (ДВП). Данный продукт содержит в себе высокий сухой остаток и высокое содержание пигментов, что гарантирует отличную заполняющую способность и равномерный цвет даже при допустимом жидком слое 150-200 г/м². AU0472/13 следует использовать с 4% отвердителя AH1550/00, благодаря этому продукт приобретает отличные свойства эластичности и наибольшую твердость в сравнении с однокомпонентными материалами. Однако его можно использовать и без отвердителя. Но необходимо отметить, что при этом его свойства как барьерного грунта уменьшаются, и чувствительность к низким температурам увеличивается. Когда продукт используется без отвердителя, то его необходимо наносить при температуре выше 20°С, и предпочтительно работать в туннелях. При промышленном применении, где используется ускоренная сушка при температуре выше 30°С штабелирование AU 0472/13 с отвердителем или без него происходит уже спустя короткое время. Для достижения наилучшего результата мы рекомендуем производить шлифовку обработанной поверхности стеаратной абразивной бумагой. Не рекомендуется чрезмерное удаление грунта, так как после нанесения водного финиша это может привести к подъему волокон МДФ. После шлифовки AU 0472/13 может быть покрыт сверху любыми продуктами на водной основе серии HYDROPLUS. Чтобы подготовить окрашивание поверхности, возможно, добавить в AU 0472/13 до 4% пигментной пасты для водных материалов ХА 2006/ХХ. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.04.08 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего от 20.12.05г. Способы нанесения Распылителем (электростатическим, аэрмикс, безвоздушным или обычным), наносится и горизонтально и вертикально. При работе соблюдайте следующие рекомендации: Обычный распылитель: дюза 1.9 - 2.2 мм, давление 3 - 4 бара. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AU 0472/13; ### ГИДРОПЛЮС 2- КОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ на водной основе ДЛЯ МДФ, БЕЛЫЙ. - Аэрмикс: дюза 11-13 мм, давление материала 80-100 бар, давление воздуха 1-2 бара. - Безвоздушный: дюза 11-13 мм давление материала 150-200 бар. - Применение предраспылителя и/или нагревательной системы (30-35°С) дало на практике наилучшие результаты нанесения продукта, а также хорошее качество самой консистенции продукта. Если распылитель находится в неисправном состоянии (дефектные прокладки, высокое давление и т.д.), то он может привести к серьезным дефектам пленки покрытия, например воздушные пузырьки . Нанесение на деревянную поверхность AU 0472/13 может быть нанесен на древесину только с добавлением не менее 4% отвердителя. В данном соотношении грунт приобретает отличные защитные характеристики даже при нанесении на деревянную поверхность следующих пород дерева, которые содержат красящие вещества: дуб, акация, ясень и т.д. Если продукт наносится на необработанную поверхность, то 1-ый слой может позволить проявить цветные вещества. Последующие нанесенные слои на эти породы дерева уже не будут окрашиваться цветными веществами древесины, благодаря отличным защитным характеристикам первого слоя. Для того, чтобы гарантировать отличные защитные качества продукта, необходимо помнить о том, что первый слой имеет толщину 150-180мкм, поэтому при необходимости допустима лишь легкая поверхностная шлифовка. По этой причине AU 0472/13 не может быть использован для достижения эффекта «открытые поры». Предупреждение В зависимости от погодных условий, вязкость данного продукта может отличаться от указанной вязкости в технической спецификации. Допустимая разница значения вязкости для AU 0472/13 ± 20%. Специальные инструкции - Не допускать замерзания. Хранить при температуре не ниже 5ºС. - Во время нанесения температура продукта, окрашиваемой поверхности и окружающей среды не должна быть ниже 15ºС. - Остатки при применении (промывочная вода и вода окрасочной кабины, использованная краска) должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать в канализацию. - Ввиду большого разнообразия материалов, используемых при изготовлении мебели, при переходе с системы на основе растворителя на систему на водной основе важно узнать у изготовителя пригодность используемого оборудования и компонентов, особое внимание следует уделить электростатическим пистолетам, насосам, заполнителям, силиконам, клеям, продуктам для очистки воды окрасочной кабины, упаковочным материалам, абразивным материалам, шпаклевке и т.п. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |