|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.12.05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AV 1940/00; Водный прозрачный лак для стекла. Глянец:; Степень глянца – 40%. Область применения:; Изделия из стекла. Способ нанесения:; Обычным распылением и аэрмикс. Рецептура смешивания:; Добавить 3% ХА 4095/00 и хорошо перемешать. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 36  2. Удельная плотность (кг/л):; 1,030  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС; 100  10. ## Общие характеристики Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; От 60 до 100. Количество слоев; 1. Время сушки (при 100 г/м2 при 20С):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Штабелирование изделий:; 2 часа 8 часов 24 часа. Срок годности:; 15 месяцев. AV 1940/00 – водное покрытие, специально разработанное для отделки стекла. При добавлении 3% ХА 4095/00 достигается высокая степень адгезии на всех стеклянных поверхностях, находящихся внутри помещения. Благодаря его специальному составу, обладает следующими характеристиками: - Высокая твердость - Хорошая тиксотропность - Эластичность - Хорошее сопротивление перепадам температуры Подготовка окрашиваемой поверхности Прежде, чем нанести AV 1940/00 необходимо, произвести шлифовку поверхности и обезжирить спиртом. Способы применения Для регулировки оттенков цвета, по каталогу WOODCOLOR, следует добавлять пасту XA 4099/ХХ в соотно- шении 900: 10. Нанесение Распылением (безвоздушным, аирмикс или обычным) горизонтально или вертикально. Принципы нанесения: - Обычный распылитель: форсунка - 1,9 мм, давление: 3-4 бар - Аирмикс: форсунка - 11 мм, давление материала: 80-100 бар; давление воздуха: 1-2 бар - Безвоздушный: форсунка - 11 мм, давление материала: 150-200 бар Если приборы не находятся в идеальных состояниях (дефектные уплотнения, слишком высокое давление, и т.д.) они могут вызвать дефекты в пленке покрытий (например воздушные пузыри). Мы рекомендуем использовать насосы с 2 головками, чтобы избежать потерь и улучшить качество покрытия, в пределах существующих норм и химического состава. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.12.06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AV 1940/00; Водный прозрачный лак для стекла. Сушка Сушка водоразбавляемых материалов должна происходить при температуре не ниже 15С и относительной влажности воздуха предпочтительно не выше 85%. При других условиях сушка замедляется и/или формируется менее твердая и устойчивая пленка к воздействию химикатов. Всегда рекомендуется форсированная сушка, осушенным и подогретым (20-30С) воздухом и впоследствии данный температурный режим должен соблюдаться. Предупреждение - Хранить продукт в помещениях с температурой от 5°С до 35°С. - Остатки (неиспользованная краска, водяная завеса кабин, промывочная вода) должны утилизиро- ваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. - При переходе с систем на основе растворителей на водные необходимо связаться со службой техни- ческой поддержки для проверки имеющегося оборудования: распылителей, насосов, затворов, клеев, стекол и упаковочного материала. - После вскрытия банки, материал становится подвержен воздействию бактерий, всегда присутствующих в воздухе, которые могут вызвать гниение, проявляющееся в ухудшении запаха и увеличении вязкости продукта. Для предотвращения этой проблемы, не выливайте в банку со свежим продуктом уже использованный и не оставляйте банку открытой больше, чем на неделю, особенно летом. Для повышения срока годности продукта после начала использования применяйте питьевую воду, хорошо очищайте систему нанесения покрытия (желательно с использованием средств дезинфекции) и регулярно добавляйте 0,1-0,2% бактерицида XA 4051. Для дезинфекции используйте 2% раствор XA 4051 в воде. По вопросам методики применения, читайте технические характеристики XA 4051. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |