|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.07.04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 08.06.04г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 21**/XX; ### ГИДРОПЛЮС: ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК для наружных работ. Глянец:; Степень глянца – 15, 30%. Цвета:; AZ2115/33 AZ2115/41 AZ2115/66 AZ2130/13 AZ2130/33 AZ2130/41 AZ2130/65 AZ2130/66; зеленый (RAL 6009) белый (RAL 9010) зеленый (RAL 6005) белый зеленый (RAL 6009) белый (RAL 9010) коричневый (RAL 8017) зеленый (RAL 6005). Область применения:; Двери, оконные рамы, деревянные поверхности вне помещений и т.п.. Способ нанесения:; Традиционные воздушные, безвоздушные и электро- статические распылители (пригодные для водных продуктов).. Рецептура смешивания:; Готов к употреблению. При необходимости добавить 5-10% воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; AZ21**/13 и /41 AZ21**/33,65,66; 48  1 42  1. Удельная плотность (кг/л):; AZ21**/13 и /41 AZ21**/33,65,66; 1,159  0,030 1,050  0,030. ## Общие характеристики Количество слоев:; Максимум 2. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; От 150 до 300. Время сушки (при 150 г/м2 при 20С):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Штабелирование изделий: Ошкуривание: Окрашивание:; 4 часа 8 часов 24 часа 24 часа 24 часа. Ускоренная сушка (150 г/м2 при 30С):; Полное высыхание: Штабелирование: Ошкуривание: Окрашивание:; 150 – 180 минут после выемки из сушильного шкафа 16 часов 16 часов. Укрывистость (при 250 мкм):; 4 м2/л. Срок годности:; 15 месяцев. AZ 21**/XX представляет собой водный пигментированный отделочный лак с хорошей эластичностью, отсутствием вспучиваемости, хорошей тиксотропностью, отличной текучестью, устойчивостью к образованию осадка в банке и быстрым временем высыхания. Высокая эластичность этой серии требует особой осторожности при складировании сразу после сушки (мы всегда рекомендуем использовать полиэтиленовые прокладки, обычно используемые при окрашивании). Для повышения долговечности, AZ 21**/XX содержит пигменты, пригодные для наружного использования, обладает хорошей кроющей способностью и действует как УФ-фильтр. Кроме того, использование свобод- ных радикалов значительно увеличивает долговечность пленки, так как предотвращает меление и потерю глянца. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.07.04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 08.06.04г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ21**/XX; ### ГИДРОПЛЮС: ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК для наружных работ. Разновидности древесины Наиболее подходящими для нанесения отделочных лаков этой серии являются мягкие породы дерева с небольшим количеством сучков и не содержащими смолы (смола может выступить сквозь покрытие, испор- тив внешний вид изделия). Самая подходящая порода – это гемлок, потом идет белая ель, которая содержит сравнительно немного маленьких сучков без смолы. Хорошие результаты также достигаются с меранти. Сосна дает различные результаты в зависимости от места произрастания, времени, когда дерево было срублено и периода выдерживания древесины. Поэтому даже продукты с высочайшей изолирующей способностью не могут предотвратить иногда проступающих пятен смолы, вызывающих пожелтение. То же можно сказать и о дугласии. Ироко, дуб, каштан и кедр создают похожие проблемы из-за содержания танина, поэтому они не подходят для цветных систем. Нанесение непосредственно на древесину Из-за впитывающей способности целлюлозы, продукты на водной основе вызывают вспучивание волокон древесины. Поэтому особенно важна тщательная шлифовка поверхности дерева зерном Р150 для мягких и Р180 для твердых пород. Подготовка окрашиваемой поверхности AZ 21**/XX наносится на деревянную поверхность, предварительно обработанную защитными пропитками для дерева AM 541/13. Также возможно нанесение поверх АМ 546/XX или АМ 549/XX. Если между ними необходим слой грунтовки, мы рекомендуем АМ 473/13 или АМ 475/13 для нанесения распылением, либо АМ 541/13 для повторного нанесения поливом. Система нанесения Пигментированные водные отделочные лаки могут наноситься с помощью различных распылителей (воздушных, безвоздушных или электростатических) как горизонтально, так и вертикально. AZ 21**/XX необходимо разбавить 5-10% питьевой воды. На пропитку AM 541/13 наносится два слоя отделочного лака: первый – 125-150 мкм, и второй – 275-300 мкм (если второй слой наносится менее, чем через два часа после первого, ошкуривание не требуется, если прошло более 2 часов, то ошкуривание обязательно). В случае, если еще наносится промежуточный слой грунта (распылением или поливом), то слой отделочного лака только один – 275 мкм. Чтобы гарантировать адекватную устойчивость при наружном использовании, необходимо, чтобы толщина сухого слоя была не менее 80 мкм. Лучший результат достигается при толщине сухого слоя в 120 мкм. Мы предостерегаем от нанесения очень толстых слоев, потому что неравномерно просохшая толстая пленка имеет склонность трескаться, особенно в местах сочленения изделий. Оборудование - Обычные распылители – сопло 2,2-2,5 мм, давление воздуха 3-4 бар - Воздушные распылители – сопло 11-13, давление материала 80-100 бар, воздуха 1-2 бар - Безвоздушные распылители – сопло 11-13 давление краски 150-200 бар - Применение предраспылителя или подонагревателя (30-35°С) даёт отличные результаты в отношении текучести и консистенции высокого качества. Не совсем исправное оборудование (дефекты затворов, слишком высокое давление) и насосы малой вместимости могут вызывать серьезные дефекты покрытия (в частности, появление пузырьков воздуха). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.07.04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 08.06.04г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ21**/XX; ### ГИДРОПЛЮС: ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК для наружных работ. Сушка Водные продукты должны высыхать в помещении при температуре не ниже 15°С и относительной влажности предпочтительно менее 85%. При невыполнении этих условий, высыхание происходит медленнее и пленка получается менее твердой и химически менее стойкой. Для получения хорошего высыхания рекомендуется применять ускоренную сушку потоком сухого воздуха, при начальной комнатной температуре и последующим доведением температуры до 20-30°С. Химическая стойкость В связи с малой стойкостью водных продуктов к спирту и аммонию, двери и оконные рамы, покрытые этими материалами нужно мыть теплой водой с нейтральными моющими средствами. Клеи, затворы, стекла и упаковочный материал Мы не советуем использовать ПВХ затворы (даже в качестве основы каретки), потому что содержащиеся в них пластификаторы умягчают пленку покрытия. Для окон и дверей, покрытых водными продуктами, наиболее подходит обычное стекло. Ацетатное стекло имеет худшую адгезию. Пенополистирол, pluri-шарики и ПВХ материалы непригодны для упаковки дверей и оконных рам, покрытых продуктами на водной основе. Пенополиэтилен – упаковочный материал, дающий наилучший результат. Особые указания - Хранить продукт в помещениях с температурой от 5°С до 35°С. - Остатки (неиспользованная краска, водяная завеса кабин, промывочная вода) должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. - При переходе с систем на основе растворителей на водные необходимо связаться со службой техни- ческой поддержки для проверки имеющегося оборудования: распылителей, насосов, затворов, клеев, стекол и упаковочного материала. После вскрытия банки, материал становится подвержен воздействию бактерий, всегда присутствующих в воздухе, которые могут вызвать гниение, проявляющееся в ухудшении запаха и увеличении вязкости продукта. Для предотвращения этой проблемы, не выливайте в банку со свежим продуктом уже использо- ванный и не оставляйте банку открытой больше, чем на неделю, особенно летом. Для повышения срока годности продукта после начала использования применяйте питьевую воду, хорошо очищайте систему нанесения покрытия (желательно с использованием средств дезинфекции) и регулярно добавляйте 0,1-0,2% бактерицида XA 4051. Для дезинфекции используйте 2% раствор XA 4051 в воде. По вопросам методики применения, читайте технические характеристики XA 4051. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |