|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.06.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 203-77-63, 203-77-62, т/ф 203-77-61 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 13.02.2019 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 35**/XX; HYDROPLUS ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Глянец и цвета:; AZ3515/00 AZ3515/85 AZ3515/89 AZ3515/NN AZ3515/BB AZ3530/00 AZ3530/70 AZ3530/85 AZ3530/88 AZ3530/89 AZ3530/92 AZ3530/NN AZ3530/BB AZ3575/00; 15 глосс, бесцветный 15 глосс, лиственница 15 глосс, тик 15 глосс, нейтральный для тинтометрической системы 15 глосс, белый для тинтометрической системы 30 глосс, бесцветный 30 глосс, медовый 30 глосс, лиственница 30 глосс, лесной орех 30 глосс, тик 30 глосс, грецкий орех 30 глосс, нейтральный для тинтометрической системы 30 глосс, белый для тинтометрической системы 75 глосс, бесцветный. Область применения:; Двери, оконные рамы, деревянная мебель, которая используется вне помещений. Способ нанесения:; Распылитель (традиционный, безвоздушный, airmix и электростатический распылитель, которые подходят для продуктов на водной основе). Рецептура смешивания:; При необходимости, добавьте 5-10% воды, в соответствии с используемым оборудованием и системы.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; AZ35ХХ/BB AZ35XX/XX; 47±2 40±2. Удельная плотность (кг/л); AZ35ХХ/ХХ AZ35XX/BB; 1,040±0,030 1.170±0.030. ## Общие характеристики Количество слоев:; Максимум 2. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; 250-300 на один слой, или 150-200 на 2 слоя. Время сушки (при 150 г/м² и 20С):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Штабелирование изделий: Шлифовка: Нанесение следующих слоев; 4 часа 8 часов 24 часа 24 часа 24 часа. Ускоренная сушка (при 150 г/м² и 30С):; Полное высыхание: Штабелирование: Шлифовка: Нанесение последующих слоев:; 150– 180 минут после выемки из сушильного шкафа 16 часов 16 часов. Укрывистость (при 250 мкм мокрого слоя):; 4 m²/л. Срок годности:; 15 месяцев. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.06.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 203-77-63, 203-77-62, т/ф 203-77-61 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 13.02.2019 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 35**/XX; HYDROPLUS ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Hydroplus AZ35ХХ/ХХ – серия тиксотропных финишных лаков на водной основе с хорошей эластичностью, без блокировки, хорошей тиксотропностью и отличной текучестью. AZ35ХХ/ХХ характеризуется выдающимися водостойкими свойствами и превосходной прочностью. AZ35XX/NN-BB может быть затонирован пастами на водной основе серии XA2006/ХХ, в соответствии с процентным соотношением, указанным в формуляре рецептур. Подготовка поверхности Тщательно отшлифованная поверхность наждачным абразивом с зерном 150, в случае мягких пород древесины, и наждачным абразивом с зерном 180, в случае твердых пород древесины. Прозрачный лак серии Hydroplus AZ35ХХ/ХХ должен наноситься на древесину, предварительно обработанную продуктами серии Hydroplus. Нанесение Распылитель (традиционный, airmix, безвоздушный или электростатический) как горизонтально, так и вертикально. Оборудование для нанесения - Традиционный распылитель: сопло: 2,2-2,5мм, давление 3-4 бара - Airmix распылитель: сопло: 11-13 мм, давление материала 80-110 бар, давление воздуха 1-2 бара - Для безвоздушного распылителя: сопло 11-13 мм, давление материала 150-200 бар - Применение предраспылителя и/или предварительного нагревателя (30-35°С) даёт отличные результаты в отношении текучести и высокого качества консистенции. Оборудование после нанесения необходимо немедленно помыть водой. Для удаления сухих пленок покрытия на оборудовании используйте XA4060/00, оставив его на 6-12 часов, затем смойте водой. Сушка Сушка продуктов на водной основе должна происходить при комнатной температуре не ниже 15ºС и относительной влажности воздуха не более 85%. Для лучшей сушки необходимо использовать принудительный поток сухого воздуха, предпочтительно осушенного при 28-30ºС. Специальные инструкции - не хранить продукт при температуре ниже 5ºС и выше 35ºС - отходы процесса окраски (промывочная вода, водяная завеса кабин, неиспользованные остатки покрытия) должны утилизироваться в соответствии с действующим законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |