|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 03.11.19 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 203-77-63, 203-77-62, т/ф 203-77-61 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 11.03.19 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 36**/ХХ; ПРОЗРАЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Глянец и цвета:; 50 глосс, бесцветный 30 глосс, бесцветный 5 глосс, бесцветный 2 глосс, бесцветный 30 глосс, белый. Область применения:; Двери, оконные рамы, деревянная мебель, которая используется вне помещений. Способ нанесения:; Традиционные, безвоздушные, airmix и электростатические распылители (пригодные для водных продуктов).. Разбавление:; Водопроводная вода. Рецептура смешивания:; AZ36**/ХХ AH1545/00 Вода; По весу (кг) 100 10 10-20; По объему (л) 100 10 10-20. Подготовка поверхности AZ36**/ХХ наносится на предварительно обработанную поверхность защитными пропитками серии Hydroplus. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; AZ36XX/00 AZ3630/BB AH1545/00; 36  2 44  2 85±1. ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20ºС:; 3 часа с AH1545/00. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; От 125 до 200. Количество слоев:; 1 или 2. Время сушки (200 мкм мокрого слоя при 20С):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Штабелирование изделий: Шлифовка:; 6 часов 12 часов 24 часа 24 часа. Ускоренная сушка (200 мкм мокрого слоя при 20С):; Полное высыхание: Штабелирование: Шлифовка:; 3– 4 часа после выемки из сушильного шкафа 16 часов. Укрывистость (m²/л) (при 200 мкм мокрого слоя):; 3. Срок годности:; 15 месяцев. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 03.11.19 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 203-77-63, 203-77-62, т/ф 203-77-61 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 11.03.19 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 36**/ХХ; ПРОЗРАЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. ## AZ36**/00 – это двухкомпонентный тиксотропный лак, созданный для нанесения на изделия, которые используются вне помещений: двери, садовая мебель, и особенно для систем на водной основе, которые наносятся на древесину богатую танином, такую как, ироко, дуб, каштан и др. AZ36**/00 может быть пигментирован пастами на водной основе серии XA4034/ХХ и ХА2006/ХХ, что позволяет получить широкий спектр цветов. Благодаря своей специальной формуле, AZ36**/00 обладает следующими качествами: - хорошая эластичность даже после воздействия УФ лучей. - ограничивает набухание волокон мягких пород древесины - хорошие свойства против проседания - отличная текучесть AZ36**/00 должен быть отвержден с помощью AH1545/00, изоцианатного отвердителя, специально разработанного для двухкомпонентных водных акрилов и полиуретанов, которые обладают следующими характеристиками: - не желтеют - подходят для наружных покрытий Шлифовка необработанной древесины В результате гидрофильной природы целлюлозы, продукты на водной основе имеют тенденцию к набуханию волокон древесины. Для того, чтобы минимизировать эту проблему, необходимо тщательно отшлифовать поверхность наждачным абразивом с зерном Р150, если мягких пород древесины и с зерном Р180, если твердых пород древесины. Нанесение AZ36**/00 может наноситься с помощью традиционных систем распыления (безвоздушным, airmix и электростатическим распылителем), как горизонтально, так и вертикально. Мы не рекомендуем наносить очень толстые слои лака за один проход, так как неравномерное высыхание пленки может привести к растрескиванию покрытия, особенно в местах скопления лака (в канавках фасадных панелей). Оборудование для нанесения - Традиционный распылитель: сопло: 1,9-2,2 мм, давление 3-4 бара - Airmix распылитель: сопло: 11-13 мм, давление материала 80-100 бар, давление воздуха 1-2 бара - Для безвоздушного распылителя: сопло 11-13 мм, давление материала 150-200 бар - Применение предраспылителя и/или предварительного нагревателя (30-35°С) даёт отличные результаты в отношении текучести и высокого качества консистенции. Оборудование, которое находится в неисправном состоянии (неисправные уплотнители, слишком высокое давление), или насосы с низкой производительностью могут привезти к серьезным дефектам пленки (в частности, пузырьки воздуха). Мы рекомендуем использовать двухкомпонентную помпу, чтобы уменьшить количество отходов продукта и улучшить качество покрытия с точки зрения устойчивости к штабелированию и химическим веществам. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 03.11.19 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 203-77-63, 203-77-62, т/ф 203-77-61 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 11.03.19 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 36**/ХХ; ПРОЗРАЧНЫЙ ДВУХ КОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Сушка 2-ух компонентные продукты на водной основе должны быть высушены при температуре не ниже 15ºС и относительной влажности воздуха не более 70%. Нарушение необходимых условий приводит к замедлению сушки и/или образуется пленка с меньшей твердостью и химической стойкостью. Для хорошего высыхания рекомендуется проводить сушку в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре и последующем доведении температуры до 30°С. Особые указания: - Реакция между изоцианатными отвердителями (AH1545/00) и водой, или влагой может привести к образованию безвредного газа (углекислого ангидрида), который обычно присутствует в атмосфере. Поэтому, мы всегда рекомендуем не закрывать герметично контейнер, в котором хранится смесь лака с изоцианатным отвердителем. - Не хранить продукт при температуре ниже 5ºС и выше 35ºС. - Остатки покрытия должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не выбрасывайте отходы в канализацию. - Ввиду огромного разнообразия сырья при производстве деревянных изделий, при переходе от системы покрытия на основе органических растворителей к системе на водной основе, всегда рекомендуется проконсультироваться с техническим отделом поставщика о пригодности имеющегося оборудования и используемых материалов. Особого внимания требуют электростатические пистолеты, насосы, уплотнения, герметики, клея, средства для обработки для водяной завесы окрасочных кабин, упаковочные материалы. - После вскрытия тары продукт подвержен воздействию бактерий, плесени и грибков, имеющихся в воздухе. Это явление легко обнаружить из-за плохого запаха, увеличения вязкости, плесени на поверхности и изменения цвета. Это может также произойти, если продукт длительное время находится в окрасочных ваннах или в баках окрасочного оборудования, особенно летом. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30% |