|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 25.01.10 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 8130/00; ### ГИДРОПЛЮС: ТИКСОТРОПНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК для наружных работ. Глянец:; Степень глянца – 30%. Область применения:; Двери, оконные рамы, деревянные поверхности вне помещений и т.п.. Способ нанесения:; Традиционные воздушные, безвоздушные и электро- статические распылители (при условии, что оборудование соответствует данному водному продукту).. Рецептура смешивания:; Готов к употреблению. При необходимости добавить 5-10% воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 39  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,030  0,030. ## Общие характеристики Время сушки (при 200 г/м2 при 20С):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Штабелирование изделий: Ошкуривание: Окрашивание:; 4 часа 8 часов 24 часа 24 часа 24 часа. Ускоренная сушка (200 г/м2 при 30С):; Полное высыхание: Штабелирование: Ошкуривание: Окрашивание:; 150 – 180 минут после выемки из сушильного шкафа 16 часов 16 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; От 150 до 300. Количество слоев:; Максимум 2. Интервал между слоями:; 24 часа. Укрывистость (м2/кг):; От 2 до 4, в зависимости от способа нанесения. Срок годности:; 15 месяцев. AZ 8130/00 представляет собой однокомпонентный водный отделочный лак с отличной эластичностью и долговечностью, которые делают его идеальным для защиты наружных деревянных изделий. Обладает хорошей смачиваемостью и прост в нанесении. AZ 8130/00 имеет специальный состав, обладающий свойствами, необходимыми для промышленного применения, такими как текучесть, прозрачность и водостойкость без необходимости добавления агента сшивания. Также AZ8130/00 содержит фунгициды, защищающие пленку от воздействия грибков и плесени. Помимо явных преимуществ с точки зрения экологии и безопасности труда, продукт имеет следующие особенности: - Универсальность применения: AZ 8130/00 обладает хорошей тиксотропией, которая делает его пригодным как для горизонтального, так и вертикального нанесения, а также для промышленных и непромышленных систем. - Защита от УФ-излучения: AZ 8130/00 остается эластичным с течением времени без отхрупчивания. Кроме того, он не подвергается какому-либо разложению под действием УФ-излучения, и защищает поверхность благодаря наличию специальных абсорбентов УФ-излучения. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 25.01.10 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 8130/00; ### ГИДРОПЛЮС: ТИКСОТРОПНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК для наружных работ. - Не подвергает оборудование засорам. - Быстро сохнет. - Не подвержен спонтанному возгоранию. - Не подвержен вспучиванию, даже при нанесении слоев с небольшими промежутками времени. - Отличное сцепление со старыми пленками, даже с теми, состав которых основан на растворителях. Это свойство делает AZ 8130/00 идеальным для реставрационных работ и ремонта. Подготовка окрашиваемой поверхности AZ 8130/00 наносится на деревянную поверхность, предварительно обработанную защитными пропитками для дерева. Система нанесения Напылением (обычным, воздушным, безвоздушным или электростатическим) как горизонтально, так и вертикально. Наносимая масса следующая: - Однослойная система: один слой 275-300 мкм в мокром виде. - Двухслойная система: второй слой наносится не ранее, чем через 24 часа, и после обязательного шлифования первого слоя. Шлифование первого слоя можно избежать, если второй слой наносить не позднее, чем через 3 часа после первого. В последнем случае оба слоя должны быть толщиной около 150 мкм. Оборудование - Обычные распылители – сопло 1,5-1,9 мм, давление воздуха 3-4 бар - Воздушные распылители – сопло 9-11, давление материала 80-100 бар, воздуха 1-2 бар - Безвоздушные распылители – сопло 11-13 давление краски 150-200 бар - Применение предраспылителя и предварительного нагревателя (30-35°С) даёт отличные результаты в отношении текучести и консистенции высокого качества. Оборудование следует промывать водой непосредственно после применения. Если необходимо удалить сухие пленки покрытия, использовать ХА 4060 в течении 6-12 часов, затем промыть водой. Сушка Водные продукты должны высыхать в помещении при температуре не ниже 15°С и относительной влажности предпочтительно менее 85%. Для хорошего высыхания рекомендуется применять ускоренную сушку потоком сухого воздуха, при начальной комнатной температуре и последующим доведением температуры до 28-30°С. Общие рекомендации Более подробная информация приведена в буклете “ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ”. Особые указания - Хранить продукт в помещениях с температурой от 5°С до 35°С. - В особо жаркие дни и в тропических областях добавьте (только один раз) 3-6% регулятора сушки ХА 4026 для улучшения смачиваемости и снижения скорости высыхания. - Если остаток покрытия будет использован через 5-10 дней, мы рекомендуем добавить в него 2-4% модификатора ХА 4017, предотвращающего проблемы неравномерной толщины и распада. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 25.01.10 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 8130/00; ### ГИДРОПЛЮС: ТИКСОТРОПНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК для наружных работ. - При нанесении температура оборудования, субстрата и лаков должна быть выше 15°С. В случае сушки при температуре ниже 15°С, образовавшееся покрытие имеет худшую твердость и химическую стойкость, чем обычно. - Остатки (неиспользованная краска, водяная завеса кабин, промывочная вода) должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. ВНИМАНИЕ! Многие породы древесины, особенно хвойные, как, например, сосна, лиственница, пихта Дугласа, ель, имеют высокое содержание смол в капиллярах и у сучьев. Эти смолы практически невозможно удалить путем сушки или блокировать какими- либо покрытиями. Рано или поздно нагрев массива древисины солнечными лучами вызывает их проступание. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |