|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.05.09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 24.01.07. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 90**/ХХ; HYDRO GOLD: ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Глянец и цвета:; 30. Цвета:; 13 белый 41 кремово-белый, похож на RAL9010. Область применения:; Дверные и оконные рамы, деревянные изделия, подвергающиеся воздействию внешней среды.. Способ нанесения:; Распылитель (традиционный, airmix, безвоздушный и электростатический, подходящий для продукции на водной основе).. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению. При необходимости разбавления продукта используйте 5-10% воды. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 13 и 41 цвета 48 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 13 и 41 цвета 1,150 ± 0,030. Общие характеристики: Количество слоев:; Максимум 2. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; От 150 до 300. Время высыхания (150 г/м2 при 20ºС):; Исчезновение отлипа: Пылестойкость: Штабелирование: Шлифовка: Нанесение последующих слоев:; 4 часа 8 часов 24 часа 24 часа 24 часа. Ускоренная сушка (150 г/м2 при 30ºС):; Пылестойкость: Штабелирование: Шлифовка: Нанесение последующих слоев::; 150-180 минут после выемки из сушильного шкафа 16 часов 16 часов. Укрывистость (м2/л-250 мкм):; 4. Срок годности (месяцы):; 15. HYDRO GOLD AZ90**/ХХ – это серия высококачественных тиксотропных пигментированных лаков на водной основе, обладающих отличной эластичностью и долговечностью, благодаря чему они идеально подходят для защиты деревянных изделий, используемых вне помещений. Эти лаки не подвержены вздутию, идеально подходят для вертикального нанесения, отлично растекаются на поверхности, не образуют осадка в банке и быстро сохнут. Эти лаки доступны в цветах RAL, в основном используемых для дверей и оконных рам. Пигменты, которые содержаться в лаках серии AZ90**/ХХ подходят для наружного применения и гарантируют хорошую укрывную способность (фильтр УФ лучей); кроме того, добавление поглотителей радикалов, значительно увеличивают долговечность пленки на улице, так как они уменьшают потерю блеска и меление (процесс разрушения лакокрасочного покрытия). Породы древесины Наиболее подходящей древесиной для нанесения пигментированных лаков для наружных работ являются мягкие породы древесины, при условии, что эта древесина не имеет сучков и не содержит смол (смола может просочиться сквозь пленку покрытия и нарушить эстетический вид). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.05.09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 24.01.07. Исходя из этого, тсуга является самой подходящей древесиной, затем, белая пихта, эти сорта древесины обычно имеют небольшое количество сучков и смол. Хороших результатов также можно достичь и с меранти. Сосна дает различные результаты в зависимости от места происхождения древесины, периода, в котором дерево было срублено и выдержки древесины. По этой причине даже продукты с высокой изолирующей способностью не могут предотвратить проступание смолы на поверхность и образование желтых пятен. То же самое относится и к дугласии. С ироко, дубом, каштаном, и кедром возникают похожие проблемы, потому что в древесине этих пород содержится танин, поэтому они не подходят для белых или пастельных пигментированных систем. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 90**/ХХ; HYDRO GOLD: ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Шлифовка не обработанного дерева В результате гидрофильной природы целлюлозы, продукты на водной основе имеют тенденцию к вздутию мягких волокон древесины. Для того, чтобы, минимизировать эту проблему, очень важно тщательно отшлифовать поверхность абразивом с зерном 150 для мягких пород древесины и абразивом с зерном 180 для твердых пород древесины. Подготовка поверхности HYDRO GOLD AZ90**/ХХ – это пигментированный лак, который необходимо наносить на предварительно обработанную поверхность защитными пропитками для дерева серии АМ0309/ХХ и грунтом АМ0609/ХХ. Система нанесения Распылитель (традиционный, airmix, безвоздушный или электростатический) как для горизонтального, так и для вертикального нанесения. AZ90**/ХХ можно разбавить 5-10% воды. На пропитку для дерева серии АМ0309/ХХ наносится 1 слой 150мкм промежуточного грунта АМ0609/ХХ. После сушки, через 24 часа, отшлифовать поверхность абразивом с зерном 180-220 и нанести один слой 275-300мкм AZ90**/ХХ. Для достижения наилучшего сопротивления поверхности к условиям окружающей среды, сухой слой должен быть не менее 120мкм. Мы не советуем наносить на поверхность толстые слои лака, так как это может привести к образованию кратеров на поверхности или растрескиванию пленки, особенно, в местах с чрезмерным поглощением. Оборудование для нанесения - Для традиционного распылителя: 1,9-2,2 мм сопло, давление 3-4 бар - Для airmix распылителя: 11-13 мм сопло, давление материала 80-110 бар, давление воздуха 1-2 бара - Для безвоздушного распылителя: 11-13 мм сопло, давление материала 150-200 бар - Использование предварительного распылителя и/или предварительного нагревателя (30-35ºС) дает отличные результаты в плане растекания продукта на поверхности и высокого качества консистенции. Оборудование для нанесения должно быть исправным (поврежденные прокладки, слишком высокое давление) или низкая мощность насосов может привести к серьезным дефектам пленки покрытия (воздушные пузыри). Сушка Сушка водоразбавляемых продуктов должна проходить при комнатной температуре не ниже 15ºС и относительной влажностью воздуха не выше 85%. При отклонении от этих условий время сушки увеличивается, твердость, и химическое сопротивление пленки ухудшается. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.05.09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 24.01.07. Для хорошей сушки целесообразно использовать принудительный поток сухого воздуха сначала при комнатной температуре, а затем при 20 - 30ºС. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 90**/ХХ; HYDRO GOLD: ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Общие рекомендации Мы не советуем использовать прокладки на основе ПВХ поскольку, они выделяют пластификаторы, которые смягчают пленку лака. Нейтральный силикон является наиболее подходящим для оконных рам, покрытых водоразбавляемыми продуктами. Пенополистирол, пенобабл (пленка), ПВХ материалы не подходят для упаковки изделий прокрытых водоразбавляемыми продуктами. Во время тестирования полиэтилен дал хорошие результаты. Особые указания: - Храните продукт при температуре от 5С до 35ºС. - Отходы процесса окраски (водяная завеса кабин, промывочная вода, неиспользованные остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. - Ввиду разнообразия материалов, используемых при изготовлении мебели, при переходе с системы на основе растворителя на систему на водной основе важно связаться с техническим отделом вашего поставщика, чтобы узнать подходит ли ваше оборудование и компоненты для этой системы или заменить его на более подходящее. Особое внимание следует уделить электростатическим пистолетам, насосам, уплотнителям, силиконам, клеям, продуктам для обработки воды окрасочной кабины, упаковочным и абразивным материалам и т.д. - После вскрытия тары продукт подвержен воздействию бактерий и грибков, обычно присутствующих в воздухе. Это явление легко обнаружить из-за плохого запаха, увеличения вязкости продукта, хранящегося в банке. Для продления срока хранения продукта, используйте для разбавления водопроводную воду, промывайте систему по возможности чаще (желательно дезинфицирующими растворами) и добавляйте бактерицид ХА4051/00 (0,1–0,2%). В качестве дезинфицирующего средства используйте ХА4051/00 см. технический паспорт. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |