|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 16.02.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 13.09.02 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 9030/86; HYDRO GOLD: ПРОЗРАЧНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Глянец и цвета:; 30, дуб. Область применения:; Дверные и оконные рамы и другие деревянные изделия для наружных работ.. Способ нанесения:; Распылитель (традиционный, airmix, без -воздушный и электростатический, при условии, что оборудование пригодно для использования водоразбавляемых продуктов).. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению. При необходимости разбавления продукта используйте 5-10% воды. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 42 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 1,030 ± 0,030. Общие характеристики: Время высыхания (200 мкм при 20ºС):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Штабелирование: Шлифовка: Нанесение последующих слоев:; 4 часа 8 часов 24 часа 24 часа 24 часа. Ускоренная сушка (200 мкм при 30ºС):; Полное высыхание: Штабелирование: Шлифовка: Нанесение последующих слоев:; 150-180 минут после выемки из сушильного шкафа 16 часов 16 часов. Вес жидкого слоя (мкм):; От 150 до 300. Количество слоев:; Максимум 2. Интервал между слоями:; 24 часа. Укрывистость (м2/кг):; От 2 до 4 в зависимости от системы нанесения. Срок годности (месяцы):; 15 месяцев. AZ 9030/86 – это однокомпонентный водоразбавляемый лак с отличной эластичностью и долговечностью, благодаря чему, он идеально подходит для защиты деревянных изделий вне помещений. AZ 9030/86 разработан специально для промышленного применения и обладает такими характеристиками как текучесть, прозрачность и водостойкость без необходимости добавления агента сшивания. AZ 9030/86 также содержит фунгициды, которые защищают лаковую пленку от образования грибков и плесени. Помимо очевидных преимуществ, связанных с экологией и здоровьем на рабочем месте, продукт обладает следующими особенностями: - Универсальность применения: AZ 9030/86 имеет хорошую тиксотропность, что делает его пригодным как для горизонтального, так и вертикального применения, а также для промышленных и не промышленных систем. - Защита от ультрафиолетового излучения AZ 9030/86 остается эластичным на протяжении долгого времени без отхрупчивания. Кроме того, он не подвержен какой-либо деградации под влиянием УФ-излучения, а защищает поверхность благодаря наличию специальных УФ-абсорбентов и радикалов. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 16.02.07 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 13.09.02 - Нет оснований для блокировки - Быстро сохнет - Не подвержен самовозгоранию - Не подвержен вздутию, даже, когда покрытие наносится с короткими интервалами - Отличная адгезия со старыми пленками, даже с продуктами на в основе растворителя Благодаря этим свойствам AZ 9030/86 идеально подходит для реставрационных работ и технического обслуживания. Подготовка поверхности Прозрачный лак Hydro Gold AZ 9030/86 наносится на деревянную поверхность, которая предварительно обработана защитными пропитками для дерева серии АМ 0303/ХХ и промежуточным грунтом AМ 0603/91. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AZ 9030/86; HYDRO GOLD: ПРОЗРАЧНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Система нанесения Распылитель (традиционный, воздушный, безвоздушный или электростатический) либо горизонтально, либо вертикально. AZ 9030/86 может быть разбавлен 3-10% питьевой воды. Вес жидкого слоя следующий: - однослойная система: наносится 1 слой 275-300 мкм - двухслойная система: 2 слой наносится через 24 часа после шлифовки. Шлифовку можно не проводить, если интервал между первым и вторым слоем был не более 3 часов. Если используется эта система, то наносится 2 слоя по 150 мкм каждый. Оборудование для нанесения - Для традиционного распылителя: 1,5-1,9 мм сопло, давление 3-4 бар - Для airmix распылителя: 9-11 мм сопло, давление продукта 80-110 бар, давление воздуха 1-2 бара - Для безвоздушного распылителя: 11-13 мм сопло, давление продукта 150-200 бар - Использование предварительного распылителя и/или предварительного нагревателя (30-35ºС) дает отличные результаты в плане растекаемости продукта на поверхности и высокого качества консистенции. После применения, оборудование необходимо немедленно промыть водой. Старые пленки покрытия должны быть удалены, с помощью ХА 4060/00, оставив его действовать в течение 6-12 часов, затем промыть водой. Сушка Сушка водоразбавляемых продуктов должна проходить при комнатной температуре не ниже 15ºС и при относительной влажности воздуха не выше 85%. Рекомендуемая сушка принудительным потоком сухого воздуха сначала при комнатной температуре, а затем при температуре 28–30С. Общие рекомендации Для получения полной информации обратитесь к руководству «Общие рекомендации использования системы покрытия на водной основе для наружных работ». Особые указания: - Храните материалы при температуре от 5С до 35ºС. - В жаркие дни или в тропических районах, только один раз добавьте от 3 до 6% регулятора сушки ХА 4026/00, чтобы улучшить смачиваемость поверхности и уменьшить скорость сушки. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 16.02.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 13.09.02 ### AZ 9030/86; HYDRO GOLD: ПРОЗРАЧНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. - Если оставшийся продукт будет повторно использовано через 5-10 дней, то мы рекомендуем добавить на все количество продукта от 2 до 4% модификатора ХА 4017/00, для того чтобы предотвратить проблему загустения, плохой растекаемости и распада. - При работе с продуктом, температура поверхности, продукта и окружающей среды должна быть не менее 15ºС. Пленка, которая была нанесена при температуре ниже 15ºС показывает химическое и механическое сопротивление ниже общепринятых стандартов. - Отходы процесса окраски (водяная завеса кабин, неиспользованные остатки) должны утилизиро- ваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. ВНИМАНИЕ! Многие породы древесины, особенно хвойные, как, например, сосна, лиственница, дугласия, ель, имеют высокое содержание смол в капиллярах и смоляных карманах вблизи сучков. Эти смолы практически невозможно удалить путем сушки или блокировать какими-либо покрытиями. Рано или поздно под воздействием солнечных лучей смола вновь проступит на поверхность. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |