|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 11.03.08г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 15.05.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### АС 0600/XX; ### ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ МОРИЛКИ. Цвета:; 07 – золотисто-жёлтый 13 – белый 39 – индийский красный 72 – черный 87 – античный орех 93 – светлый орех; 08 – красный 14 – синий 42 – зеленый 76 – венге 90 – красное дерево 94 – средний орех; 09 – оранжевый 17 – бледно-желтый 56 – вишня 84 – Американский орех. Область применения:; Плоские детали, профили, токарные изделия и стульев. Способ нанесения:; Распыление, погружение, губка. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; От 3,5 до 5 цвета 14, 17, 42, 56, 87, 90 и 94 От 6 до 9,5 цвета 07, 08, 09, 39, 72, 76, 84 и 93 18,2 ± 1 цвет 13. Удельная плотность (кг/л):; 1,030 ± 0,030 в зависимости от цвета. Средняя вязкость (DIN 2 при 200С, в секундах); 48 ± 5. Светостойкость:; Хорошая при внутреннем применении, не рекомен- дуется для внешнего использования.. Последующие покрытия:; Полиуретановые и нитроцеллюлозные покрытия. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики: - Обеспечивают равномерность окраски, без пятен, вызванных участками с повышенной абсорбцией - Высокая концентрация - Могут разбавляться водой или водно-ацетоновой смесью - Совместимы со связующими АХ 2004, ХА 4090, ХХ 4100, ХХ 4130 и ХХ 4180 Рекомендуемые системы нанесения; Тип и количество разбавителя или связующего, которые будут добавлены. Ручные и автоматические пистолеты; Вода или водно-ацетоновая смесь, концентрация от 1:2 до 1:10. Для получения темных пор добавьте в раствор 5-10% ХА 4100. Для улучшения равномерности нанесения замените воду связующим ХХ 4130. Сушка занимает около 8 часов при комнатной температуре или около 2 часов при температуре 40-50ºС.. Вальцовая машина; Валик из губки: разводить только водой. Валик из резины: добавить 25-38% ХА 4090. Кисть и втирание; Использовать только воду в нужной концентрации.. Погружение; Может быть разбавлена либо с ХХ 4130, либо с ХХ 4180. Связующие могут быть использованы самостоятельно или разбавляться 1:1 с водой. Для получения темных пор на дубе добавьте в раствор 5-10% ХХ 4100.. Специальные инструкции: Перед применением тщательно размешать. Хранить при температуре выше 150С, т.к. при более низких температурах может увеличиться осадок. При смешивании 13 и 72 цветов может произойти временное увеличение вязкости, которое исчезает после тщательного перемешивания. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |