|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 02.04.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания VS 9586/95 от 27.03.00г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AP 1144/95; МОРИЛКА ПОД СТАРИНУ – ТЕМНЫЙ ОРЕХ ### для нанесения втиранием. Область применения:; Плоские детали, кухонные двери. Способ нанесения:; Втиранием. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 10 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 1,000 ± 0,030. Общие характеристики Время сушки:; 2 часа при комнатной температуре. Срок годности:; 15 месяцев. АР 1144/95 является морилкой для отделки под старину и наносится втиранием на нитроцеллюлозный, водный или полиуретановый грунт. Можно покрывать сверху нитроцеллюлозными, водными и полиуретано- выми отделочными покрытиями. После длительного хранения необходимо проверять однородность состава. Во избежание возможного осадка хорошо перемешайте морилку перед употреблением. АР 1144/95 можно наносить ротационным методом или виброраспылителем. В этом случае ее можно разба- вить на 50% водой и втирать кистью или ветошью. ВНИМАНИЕ! На дне банки может образоваться осадок, который легко размешивается прутком. Перед затвердением покрытия убедитесь, что, было, достаточно времени для высыхания морилки под стари- ну. Всегда проверяйте сцепление между разными слоями покрытия. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |