|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29.10.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 14.06.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TL 0099/ХХ; ### Конвертер на основе растворителя для тинтометрической системы. Цвета:; ВВ - белый; NN- нейтральный. Область применения:; Плоские поверхности, мебель, профили. Способ нанесения:; Традиционные и безвоздушные распылители, лако- наливочная машина.. Смешивание:; По весу (кг) TL0099/BB или TL0099/NN 100 TH0735/00 70 DT0424/00 30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; TL0099/NN 60 ± 2 TL0099/BB 73 ± 2. Удельная плотность* (кг/л):; TL0099/NN 1.012 ± 0.030 TL0099/BB 1.300 ± 0.050. Вязкость (DIN 8 при 20ºС) (DIN 4 при 20ºС); TL0099/NN 20”± 2” TL0099/BB 180”± 5”. - TL0099/BB был создан специально для тинтометрической системы, поэтому в разных партиях его удельная плотность может слегка меняться. Для большей точности и удобства использования на каждой этикетке продукта указан объем удельной плотности. Подготовка поверхности Предпочтительно полиэфирными пигментированными грунтами, которые менее подвержены отслаиванию, нежели полиуретановые грунты. Общие характеристики TL0099/BB Жизнеспособность при 20ºС:; 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Мин 80 – макс 200. Время сушки (100 г/м² при 20ºС):; Пылестойкость 15 - 20 минут Исчезновение отлипа 60 - 90 минут Штабелирование 24 часа. Срок годности (месяцы):; 36 После длительного хранения, всегда тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TL0099/BB и /NN были созданы специально для тинтометрической системы. TL0099/NN не может использоваться сам по себе (как он есть), он колеруется с помощью паст на основе растворителя серии ТР2009/ХХ. Важно помнить, что по сравнению с неорганическими пигментными пастами, органические пигментные пасты увеличивают время сушки, уменьшают твердость поверхности и ухудшают укрывные способности продукта. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29.10.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 14.06.12 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TL0099/ХХ; ### Конвертер на основе растворителя для тинтометрической системы. Общие характеристики TL0099/NN Жизнеспособность при 20ºС:; 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Мин 80 – макс 200. Время сушки (100 г/м² при 20ºС):; Пылестойкость 40 минут Исчезновение отлипа 2 - 6 часов Штабелирование 24 - 36 часов. Срок годности (месяцы):; 36 После длительного хранения всегда тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Время сушки зависит от процентного содержания и вида пасты, которая была добавлена в TL0099/NN. В качестве альтернативного отвердителя TH0735/00 можно использовать ТН0724/00 в размере 100% по весу, что ускоряет время сушки. Однако, это уменьшает укрывные способности продукта. Кроме того, раз- личные пигменты, которые находятся в составе продукта, могут изменить конечный цвет, что с ТН0735/00 не происходит. Специальные инструкции TL0099/BB и TL0099/NN – это лаки, которые могут быть смешаны с пастами серии ТР2009/ХХ , при этом в основе смешивания лежит следующее объемное процентное содержание: 80/20сс для насыщенных (интенсивных) оттенков, в основе которых применяется нейтральный конвертер, и максимум 5% по объему для пастельных оттенков на основе белого конвертера. Рецептуры указаны в формуляре WOOD COLOR PLUS для матовых и глянцевых покрытий. Проблемы изменения цвета под воздействием ультрафиолета Белый цвет со временем может пожелтеть, даже если используются специальные отвердители. Поскольку, существует специальное оборудование, которое с точностью позволяет определить, через какое время и в какой степени произойдет изменение цвета, то перед работой с данным продуктом следует оценить возможные изменения цвета под влиянием ультрафиолета и сопоставить с желаемым результатом. Данное исследование можно провести в лабораториях Sayerlack с предельной точностью, но идеальным решением из данной ситуации для потребителя будет исследование, проведенное независимой лабораторией. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |