|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 19.12.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 28.11.11г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TP 2009/XX; ### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПАСТЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ БЕЗ ЗАПАХА. Цвета:; 06 – синий 08 – оксидно-красный 09 – оранжевый 17 – лимонно желтый 21 – цвета кукурузы 26 – ярко красный 42 – зеленый; 52 – оксидно-желтый 53 – пурпурный 61 – фиолетовый 72- черный ВВ – белый. Область применения:; Для тонировки прозрачных нитроцеллюлозных, алкидных и полиуретановых покрытий.. ## Химико-физические характеристики Сухой остаток (%):; 43 - 84 в зависимости от цвета. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики: В серию ТР 2009/ХХ входят моно-пигментные концентрированные пасты, характеризуемые хорошей совместимостью с продуктами на основе растворителей, хорошей укрывистостью и сопротивлением к осаждению осадка. Все пасты ТР 2009/ХХ без запаха, не содержат свинец и другие тяжелые металлы. Пасты серии ТР 2009/ХХ следует использовать с пигментированными грунтами и лаками на основе растворителя, они могут быть как полиуретановыми, так и нитроцеллюлозные. Если пасту серии ТР 2009/69 использовать с акриловой продукцией, то покрытие становится размытым из-за особенности пигмента, содержащегося в пасте. Пасты ТР 2009/ХХ могут добавляться в белые и прозрачные краски в объеме максимум 3%. Увеличение объема может привести к значительному увеличению времени сушки и ухудшению ошкуривания. Однако, основным применением ТР 2009/ХХ остается подготовка пигментированных красок на заказ. В этом случае они должны добавляться в специфические конвертеры, например: TZ 99**/BB и /NN (матовый полиуретан), TL 0099/BB и /NN (глянцевый полиуретан) и SZ 99**/BB и /NN (нитроцеллюлоза). Проблемы, которые могут возникнуть при использовании цветов серии TP 2009 Не смотря на использование нежелтеющих отвердителей, с течением времени, изначальный оттенок на обработанной поверхности становится светлее, чем должен быть. Следует отметить, что существует специальное оборудование, которое может определить, в течении какого времени будет сохраняться изначальный оттенок, а также степень изменения оттенка. Конечный потребитель должен получить значения светостойкости для подобных пигментных покрытий, чтобы оценить их пригодность его требованиям. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 19.12.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 28.11.11г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TP 2009/XX; ### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПАСТЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ БЕЗ ЗАПАХА. Лаборатория фирмы Sayerlack может провести исследование на предмет характеристик каждого цвета серии TP2009, но лучше проводить исследования в независимой лаборатории. Таблица 1 Цвет; Сухой остаток (%)±2; Удельная плотность(%)±0,30. ВВ-белый; 83,5; 2,050. 52- оксид желтый; 72,5; 1,620. 72-черный; 66,5; 1,100. 08-кирпично-красный; 78,3; 1,730. 26-ярко красный; 54; 1,120. 53-пурпурный; 43,6; 1,040. 06-синий; 61,9; 1,100. 42-зеленый; 61,3; 1,200. 61-фиолетовый; 56,4; 1,046. 17-лимонно желтый; 77,6; 1,740. 21-золотисто желтый; 75,9; 1,685. 69-оранжевый; 45; 1,088. 09-оранжевывый; 26; 1,050. Таблица 2 Цвет; Химическая природа; Степень укрывистости; Светоустойчивость. Сам по себе; С белым. ВВ; Неорганический; Отличная; Отличная; ---------------------------. 52; Неорганический; Отличная; Отличная; Отличная. 72; Органический; Отличная; Отличная; Отличная. 08; Неорганический; Отличная; Отличная; Отличная. 26; Органический; Хорошая; Отличная; Отличная. 53; Органический; Плохая; Отличная; Отличная. 06; Органический; Плохая; Отличная; Отличная. 42; Органический; Хорошая; Отличная; Отличная. 61; Органический; Отличная; Отличная; Отличная. 17; Неорганический; Хорошая; Отличная; Отличная. 21; Неорганический; Хорошая; Отличная; Отличная. 69; Органический; Хорошая; Хорошая; Хорошая. 09; Органический; Хорошая; Отличная; Отличная. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 19.12.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| прекращает действие предыдущего издания от 28.11.11г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TP 2009/XX; ### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПАСТЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ БЕЗ ЗАПАХА. Специальные инструкции: При использовании паст ТР 2009/ХХ мы всегда рекомендуем: - Использовать тщательно вымешанные базовые краски в плотно закрытых банках; - Если не используется машина Короб (Corob machine), то аккуратно смешивать продукт механической мешалкой до полной гомогенизации цвета; - С помощью испытаний проверить возможность получения нужного цвета или при необходимости произвести дальнейшую подборку. При взвешивании краски, даже небольшая ошибка может привести к изменению нужного оттенка. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |