|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.03.99 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.12.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TP 4140/ABC; ### КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ. Цвета:; ## Кроющие пигменты: A1 – белый A2 – охра A5 – чёрный A8 – кирпично-красный; Полупрозрачные пигменты: B2 – красный B3 – пурпурный B5 – фиолетовый B6 – тёмно-синий B8 – зелёный B9 – фиолетовый C4 – лимонно-жёлтый C7 – золотисто-желтый C9 – оранжевый; Пигменты с содержанием свинца: A9 – оранжевый B4 – лимонно-желтый B7 – золотисто-желтый. Область применения:; Для окрашивания прозрачных полиуретановых покрытий и корректировки оттенков глянцевых и матовых пигментированных полиуретановых красок.. ## Технические характеристики Удельная плотность (кг/л):; Сухой остаток (%):. A1 – белый A2 – охра A5 – чёрный A8 – кирпично-красный B2 – красный B3 – пурпурный B5 – фиолетовый B6 – тёмно-синий B8 – зелёный B9 – фиолетовый C4 – лимонно-жёлтый C7 – золотисто-желтый C9 – оранжевый A9 – оранжевый B4 – лимонно-желтый B7 – золотисто-желтый; 2,110 ± 0,030 1,640 ± 0,030 1,060 ± 0,030 1,840 ± 0,030 1,070 ± 0,030 1,070 ± 0,030 1,000 ± 0,030 1,050 ± 0,030 1,070 ± 0,030 1,050 ± 0,030 1,980 ± 0,030 1,180 ± 0,030 1,130 ± 0,030 2,180 ± 0,030 2,300 ± 0,030 2,110 ± 0,030; 89 ± 3 78 ± 3 54 ± 2 80 ± 3 60 ± 2 54 ± 2 47 ± 1 53 ± 2 55 ± 2 54 ± 2 81 ± 3 65 ± 2 63 ± 2 86 ± 3 86 ± 3 86 ± 3. ## Общие характеристики Светостойкость:; Отлично подходит для использования внутри помещений.. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. - Хорошая совместимость с полиуретановыми покрытиями. - Недостаточная совместимость с покрытиями на полиэфирной основе. - Несовместимость с однокомпонентными покрытиями на алкидной основе. - Хорошая светостойкость. - Хорошая окрашивающая и кроющая способность. - Не влияет на проводимость электростатических покрытий. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.03.99 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.12.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TP 4140/ABC; ### КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ. Способ применения Пасты ТР4140 в предпочтительном случае должны смешиваться только с финишными покрытиями (глянце- выми или матовыми), т.к. они могут повлиять на абразивную обработку при использовании с грунтами при высокой концентрации. Пасты ТР 4140 могут быть использованы как для пропитки, так и для пигментирования. Для окрашивания необходимо использовать в незначительной дозировке, около 0,05% (5г на 10кг покры- тия). Увеличение количества усиливает эффект гармонизации, но может привести к уменьшению прозра- чности и скрытию волокон древесины. Для пигментирования пасты ТР 4140/АВС должны смешиваться при дозировке от 10 до 40% в зависимости от нужного цвета. Требуемое количество пасты не должно растворяться в растворителе, а подлежит непосредственному вне- сению в покрытие. Для обеспечения полного диспергирования тщательно помешайте. Наилучший способ: смешивать пасту с небольшим количеством краски и вводить смесь в остальную краску. Рекомендуем окрашивать лишь небольшое количество продукта одновременно, т.к. пастообразные пигменты в противоположность растворимым пигментам характеризуются тенденцией к осаждению на дно. Специальные инструкции Цвета ТР 4140/В2 и В3 при смешивании с белым в пастельных оттенках характеризуются ухудшением свето- стойкости. Для светлых оттенков необходим красный пигмент, т.е. рекомендуется использовать ТР 4140/А8. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |