|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.09.15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 99**/ABC; ### ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ МАТОВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. (*) В качестве альтернативы ТН 720 в системах с принудительной сушкой горячим воздухом для обеспече- ния ускоренного высыхания и повышения твёрдости поверхности, может быть использован ТН 759. Цвет:; Укрывные пигменты A1 - белая A2 - охра A5 - чёрная A8 – кирпично-красная; Полупрозрачные пигменты B2 - красная B3 - амарант B6 – тёмно-синяя B8 - зелёная B9 - фиолетовая C4 - лимонная C7 - золотистая C9 - оранжевая. Степень глянца:; Глянец 25  2. Область применения:; Плоские поверхности, профили, гардинное нанесение.. Способ нанесения:; Обычные и безвоздушные распылители, гардинное нанесение.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TZ 99**/АВС ТН 720 (*) DT 1150; по весу (кг) 100 50 5 - 30; по объему (л) см. Таблицу №1. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А: см. Таблицу №1. Вязкость DIN 6 при 20ºС (секунды):; Часть А: см. Таблицу №1. Подготовка окрашиваемой поверхности: Полиуретановой или полиэфирной грунтовкой. ## Общие характеристики Жизнеспособность:; 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 150. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; Неорганические пигменты (см. Таб. №2) 5 – 10 минут 30 – 40 минут 4 часа; Органические пигменты (см. Таб. №2) 10 - 15 минут 45 - 60 минут 6 часов. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Обдув: При 50ºС Охлаждение:; 10 минут 40 минут 10 минут; 15 минут 60 минут 15 минут. Срок годности (месяцы):; 36 После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.09.15 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 99**/ABC; ### ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ МАТОВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. ## Все цвета серии TZ 99**/ABC являются быстросохнущими и обладают исключительной поверхностной твердостью. Отделочные краски TZ 99**/ABC идеально подходят для окрашивания плоских панелей лако- наливочными машинами на автоматических линиях с сушильными камерами. При нанесении путём распыления покрытия серии TZ 99**/ABC демонстрируют прекрасное прилегание, полное отсутствие неравномерной матовости поверхности и отличную укрывающую способность на торцах. ## При нанесении на большие поверхности безвоздушным распылителем (стационарным или ручным) для улучшения наложения и предотвращения неравномерной матовости поверхности, особенно при использова- нии сильных органических пигментов, доля растворителя должна составлять около 5%. ## При нанесении покрытия воздушными распылителями особых проблем не возникает, и доля растворителя может составлять 20-30% в зависимости от размера дюзы распылителя и давления воздуха. ## В летнее время и в тропиках рекомендуем использовать медленно сохнущий разбавитель типа DT 1146. ## Предупреждения: ## Для приготовления красок серии TZ 99**/ABC используются органические и неорганические пигменты. Покрытия на органической основе имеют большее время высыхания, более низкую твердость и, в целом, меньшую укрывистость, чем покрытия на неорганической основе. ## Все цвета TZ 99**/ABC идеально смешиваются по системы WOOD COLOR. ## Перед использованием недостаточно сильно взболтать содержимое банки, его следует основа- тельно перемешать Отделочные пигментированные покрытия TZ 99**/ABC не пригодны для использования вне помещений. Проблемы изменения цвета под воздействием ультрафиолета: Даже при использовании нежелтеющих отвердителей, светлые тона подвержены со временем изменению цвета. Существует оборудование, которое с точностью позволяет определить период изменения цвета и степень его изменения. Конечный потребитель должен получить значения светостойкости для подобных пигментных покрытий, чтобы оценить их пригодность к своим требованиям. Лаборатория компании «Sayerlack» может выполнить данную услугу с надлежащей объективностью, хотя лучше обратиться в независимую испытательную лабораторию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.09.15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 99**/ABC; ### ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ МАТОВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. ## Таблица №1 Цвет; Сухой остаток (%  2); Вязкость (сек. DIN 6, 20С); % отвердителя. весовой; объемный. А1 белый; 65; 45 ± 5; 50; 65. А2 охра; 56; 45 ± 5; 50; 55. А5 чёрный; 49; 45 ± 5; 50; 50. А8 кирп.-красн.; 55; 45 ± 5; 50; 60. В2 красный; 48; 45 ± 5; 50; 50. В3 амарант; 47; 45 ± 5; 50; 50. В6 тёмно-синий; 56; 45 ± 5; 50; 50. В8 зелёный; 51; 45 ± 5; 50; 50. В9 фиолетовый; 50; 45 ± 5; 50; 50. С4 лимонный; 55; 45 ± 5; 50; 60. С7 золотистый; 55; 45 ± 5; 50; 60. С9 оранжевый; 51; 45 ± 5; 50; 60. Таблица №2 Химическая природа; Укрывистость; Светостойкость. чистый цвет; в смеси с белым. А1 неорганический; отличная; отличная; -----. А2 неорганический; отличная; отличная; отличная. А5 органический; отличная; отличная; отличная. А8 неорганический; отличная; отличная; отличная. В2 органический; хорошая §; отличная; отличная. В3 органический; неудовлетворительная §; отличная; отличная. В6 органический; неудовлетворительная §; отличная; отличная. В8 органический; соответствующая §; отличная; отличная. В9 органический; хорошая §; отличная; отличная. С4 неорганический; соответствующая §; отличная; отличная. С7 органический; соответствующая §; отличная; отличная. С9 органический; соответствующая §; отличная; отличная. § Наносить на грунтовку схожего цвета. Вероятна необходимость нанесения более, чем одного слоя. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |