|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 17.01.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 22.11.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 99**/ХХ; ### КОНВЕРТЕР НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Цвет:; BB – белый, NN – нейтральный.. Степень глянца:; 5, 10, 25, 35, 50, 60 и 85%. Область применения:; Плоские детали, профили, мебель.. Способ нанесения:; Аэрмикс и безвоздушные распылители, лаконаливочная машина.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TZ 99**/ХХ ТН 720 или TH 712 DT 1150; по весу (кг) 100 50 20 – 30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; TZ 99**/BB TZ 99**/NN; 63  2 46  1. Удельная плотность (кг/л):; TZ 9985/BB TZ 9905/ BB TZ 9910/BB TZ 9950/ BB TZ 9960/ BB TZ 99**/ BB TZ 99**/NN TZ 9985/NN; 1,250 ± 0,030 1,350 ± 0,030 1,350 ± 0,030 1,290 ± 0,030 1,290 ± 0,030 1,310 ± 0,030 0,990 ± 0,030 0,910 ± 0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (датчик 3, 20 об/мин.):; TZ 99**/BB TZ 99**/NN; 125"  5" 1700"  100". TZ 99**/BB был специально разработан для тинтометрических систем, удельная плотность разных партий может немного изменятся. Для большей точности и удобства пользователей на этикетке указывается измеренное значение удельной плотности каждой произведенной партии. Подготовка окрашиваемой поверхности: Нанести белый полиуретановый или полиэфирный грунт. ## Общие характеристики Жизнеспособность:; TZ 99**/BB TZ 99**/NN; 4 часа 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 150. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 5 – 10 минут 30 – 40 минут 8 часов. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однород- ность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TZ 99**/BB и TZ 99**//NN были специально разработаны для тинтометрических систем. Основа TZ 99**/NN должна использоваться только в случае добавления паст на основе растворителей TP 2009/XX. Однако мы напоминаем, что добавление органических пигментных паст приводит к увеличению времени сушки, более низкой твердости и снижению укрывной способности по сравнению с неорганическими пигментными пастами. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 17.01.13 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 22.11.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 99**/ХХ; ### КОНВЕРТЕР НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Специальные инструкции: Отделочные краски TZ 99**/BB и TZ 99**/NN могут смешиваться с пастами TP 2009/XX в соотношении по объему 80/20 сс для интенсивных оттенков на нейтральной основе и максимум 5% от объема для пастельных оттенков на пигментированной белой основе, как это заявлено в формуляре WOOD COLOR PLUS. Альтернативные отвердители Для ускоренной сушки интенсивных оттенков на основе TZ 99**/NN, может использоваться отвердитель ТН 0755/00. При этом в некоторых цветах может произойти значительное изменение оттенка. Проблемы изменения цвета под воздействием ультрафиолета В целом белый цвет с течением времени подвержен пожелтению, даже при использовании специальных отвердителей. Поскольку, существует специальное оборудование, которое с точностью позволяет определить, через какое время и в какой степени произойдет изменение цвета, то перед работой с данным продуктом следует оценить возможные изменения цвета под влиянием ультрафиолета и сопоставить с желаемым результатом. Данное исследование можно провести в лабораториях Sayerlack с предельной точностью, но идеальным решением из данной ситуации для потребителя будет исследование, проведенное независимой лабораторией. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |