|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 23.11.07 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| Вместо прежней редакции от 27.04.07г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 2006/XX; ### КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ТОНИРУЮЩИЕ ПАСТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Цвета:; 06 – синий 26 – красный 52 – оксид жёлтый ВВ - белый; 08 – оксид красный 42 - зелёный 53 – пурпурный 69 – оранжевый 17 – лимонно-желтый; 61 – фиолетовый 72 – черный 21 - пшеничный. Область применения:; Для колеровки водных красок серии Гидроплюс.. Технические характеристики: Удельная плотность (кг/л):; 06 – синий 26 – красный 52 – оксид жёлтый ВВ - белый 08 – оксид красный 42 - зелёный 53 – пурпурный 69 – оранжевый 17 – лимонно-желтый 61 – фиолетовый 72 – черный 21 - пшеничный; 1.120 ± 0.030 1.145 ± 0.030 1.610 ± 0.030 1.915 ± 0.030 1.500 ± 0.030 1.265 ± 0.030 1.085 ± 0.030 1.130 ± 0.030 1.400 ± 0.030 1.075 ± 0.030 1.140 ± 0.030 1.160 ± 0.030. Срок годности:; 15 месяцев. Общие характеристики: Серия паст ХА 2006/ХХ подходит для колеровки продуктов на водной основе, с высокой концентрацией и хорошей устойчивостью к образованию осадка. Все пасты ХА 2006/ХХ отвечают требованиям Европейского Стандарта EN 71-3 по безопасности для игрушек. При использовании с AТ 9930/ВВ, AТ 9930/NN, XA 9930/BB. XA 9930/NN (которые также удовлетворяют требованиям EN 71-3) обеспечивают возможность получения всех возможных формул цветов для окрашивания игрушек, для применения внутри помещений, а также для наружного применения (в этом случае использовать с ХА99**/ХХ). Пасты ХА 2006/ХХ состоят из пигментов, обеспечивающих хорошую светостойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям, что позволяет использовать их с водоразбавляемыми продуктами для внутреннего и наружного применения. Однако при выборе наиболее подходящей пасты для конкретного применения необходимо учитывать свойства каждого индивидуального пигмента. В отличие от паст ХА 4099/ХХ, в серии ХА 2006/ХХ добавлены связующие компоненты не значительно сокращающие вязкость. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30% |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 23.11.07 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| Вместо прежней редакции от 27.04.07 г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 2006/XX; ### КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ТОНИРУЮЩИЕ ПАСТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Цвет; Светостойкость (3); ## Атмосферостойкость (3); Внутреннее применение; Наружное применение. чистый тон; смесь с белым; чистый тон; смесь с белым; светлый цвет; насыщенный цвет; светлый цвет; насыщенный цвет. 17; 8; 8; 7/8; 7; да; да; да; да. 06; 8; 8; 8; 7/8; да; да; да; да. 08; 8; 8; 8; 8; да; да; да; да. 69; 8; 6; 7/8; 6; да; да; да/нет*; нет. ВВ; 8; 8; 8; 8; да; да; да; да. 72; 8; 8; 8; 8; да; да; да; да. 26; 8; 8; 8; 7/8; да; да; да; да. 42; 8; 8; 8; 7/8; да; Да; да; Да. 52; 8; 8; 8; 8; да; да; да; да. 53; 8; 6; 8; 7/8; да; Да; да; Да. 61; 8; 6; 8; 8; да; да; да; да. 21; 8; 8; 8; 7/8; да; Да; да; Да. (3) 10= отличная; 7= соответствующая. *да/нет Можно использовать, но не обладает хорошей светостойкостью, особенно если находится в небольшом процентном соотношении с белым пигментом. Продукты для наружных работ: Пасты для колеровки ХА 2006/ХХ можно использовать для подкрашивания водоразбавляемых грунтов и отделочных покрытий, согласно следующим инструкциям: Они не подходят для колеровки защитных пропиток на водной основе для наружных работ. Грунты на водной основе: пасты ХА 2006/ХХ могут быть добавлены в белый или прозрачный грунт в максимальной концентрации 3%. Более высокое количество плохо влияет на высыхание и шлифование. Пигментированные водоразбавляемые отделочные покрытия: в существующей серии оттенков, пасты серии ХА 2006/ХХ могут быть использованы в количестве не более 2%, для коррекции цвета. Пасты можно использовать для получения цветов по каталогу RAL, Wood Color, NCS и оттенков на заказ, путем применения двух основ ХА 9930/NN (нейтральная) и XA 9930/BB (белая), специально разработанных для наружных работ. Для этого используется специально разработанный весовой формуляр. Продукты для внутреннего применения: Пасты серии ХА 2006/ХХ можно использовать для подкрашивания водоразбавляемых лаков Гидроплюс для внутреннего применения согласно следующим указаниям: Водоразбавляемые грунты: используйте ХА 2006/ХХ с AU 471/NO или с белым грунтом максимум до 4%. Более высокое количество может ухудшить шлифование. То же самое относится к самогрунтующимся покрытиям. Пигментированные водоразбавляемые отделочные покрытия: серию ХА 2006/ХХ можно добавлять для создания насыщенных оттенков в количестве до 15%. При большей дозировке физико-химические свойства отделочных покрытий снижаются. Поскольку укрывистость пигментов разных цветов изменяется в зависимости от цвета пасты, приведенная ниже таблица указывает на индекс укрывистости: |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 23.11.07 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| Вместо прежней редакции от 27.04.07г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 2006/XX; ### КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ТОНИРУЮЩИЕ ПАСТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Цвет; Укрывистость; Цвет; Укрывистость; Цвет; Укрывистость. 17; 3; 26; 4; 53; 3. 06*; 5; 42*; 3; 61; 3. 08; 5; 21; 2; ВВ; 5. 69; 5; 52*; 5; 72*; 5. *укрывистость испытывалась при содержании пасты 8% Пасты ХА 2006/ХХ, в основном используются для получения цветов по каталогам RAL, Wood Color, NSC и цветов сделанных на заказ путем применения двух основ, специально разработанных для внутренних работ: АТ 9930/NN- прозрачный и белый АТ 9930/ВВ. При нанесении покрытия путем распыления, рекомендуется разбавлять продукт водой от 5% до 15%, в зависимости от оттенка. Примечания: - Обычно пасты лишь слегка снижают физико-химические свойства покрытия и замедляют высыхание. Для восстановления свойств рекомендуется использовать «сшивающую» добавку ХА 4080 в количестве 1%. Особые указания: Ниже приведены некоторые полезные рекомендации по использованию паст XA 2006/XX. - Следите за тем, чтобы базовые цвета хорошо перемешивались и хранились в плотно закрытой таре. - После добавления пасты в основной состав, продукт должен быть тщательно перемешан механическим способом до полного растворения пигмента и получения однородного цвета. - Даже небольшая неточность в весе при добавлении паст в основной продукт, может дать неправильный цвет. Поэтому всегда рекомендуется выполнять пробную окраску, чтобы убедиться получился ли желаемый цвет или необходимы дальнейшие исправления. - Не хранить продукт при температуре ниже 5ºС. Холод может разрушить продукт. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |