|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 02.09.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 08.07.03г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 4034/XX; ### ВОДОРЗБАВЛЯЕМАЯ МОНОПИГМЕНТНАЯ ПАСТА ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ПРОПИТОК ПО ДЕРЕВУ. Цвета:; 04 – желтый (оксидный) 08 – оксидный красный 52 – охра 53 – амарант 54 – кирпично-красный (оксидный) 57 – черное дерево 65 – коричневый 72 – черный 84 – орех Бреннера. Область применения:; Покрытия на водной основе для наружных работ.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 04: 53: 53: 08,52,54,65,84: 57: 72:; 44  1 25  1 25  1 48  1 39  1 26  1. Удельная плотность (кг/л):; 04: 08: 52: 53: 54: 57: 65: 72: 84:; 1,400  0,030 1,510  0,030 1,460  0,030 1,060  0,030 1,400  0,030 1,240  0,030 1,460  0,030 1,130  0,030 1,260  0,030. Срок годности:; 15 месяцев. Общие характеристики: ХА 4034/ХХ серия монопигментных концентрированных паст, кроме ХА 4034/84, который является соединением пигментов. С высокой текучестью и хорошей устойчивостью к образованию осадка, они подходят для легкого окрашивания защитных водоразбавляемых пропиток по дереву. Пасты ХА 4034/ХХ состоят из пигментов с хорошей светостойкостью и атмосферостойкостью, что позволяет использовать их с водными пропитками для наружного применения. Цвета 08, 52, 53, 65 и 72 рекомендуются для добавления в прозрачные финишные покрытия (требуемый % зависит от цвета, который желают получить). Цвета 04. 54 и 57 имеют немного лучшую укрывистость, поэтому могут быть использованы с водными пропитками, сами по себе или в сочетании с другими цветами пасты ХА 4034 (08, 52, 53, 65, 72). Чтобы гарантировать полную совместимость, пасты не должны быть смешанны друг с другом, а должны непосредственно добавляться в нейтральный конвертер. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |