|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.01.03 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 3 |

| Вместо прежней редакции от 12.06.02 г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 4099/XX; ### КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ТОНИРУЮЩИЕ ПАСТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Цвета:; 06 – синий 26 – красный 52 – оксид жёлтый 65 – коричневый ВВ - белый; 08 – оксид красный 42 - зелёный 53 – пурпурный 69 – оранжевый 17 - желтый; 49 - коричневый 61 – фиолетовый 72 - черный. Область применения:; Для тонирования водных красок серии Гидроплюс.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; от 21% до 61% в зависимости от цвета. Срок годности:; 15 месяцев. Общие свойства: - Серия ХА 4099/ХХ включает тонирующие пасты на водной основе, совместимые с продуктами на водной основе с высокой укрывистостью и хорошей устойчивостью к осаждению. - Все пасты при использовании с AU 466/00. AZ 9930/BB. AZ 9930/NN. XA 9930/BB. XA 9930/NN (которые также удовлетворяют требованиям EN 71-3) обеспечивают возможность получения всех возможных формул цветов для окрашивания игрушек, как для применения внутри помещений, так и для наружного применения. - Пасты состоят из пигментов, обладающих хорошей светостойкостью и устойчивостью к атмосферному воздействию, что позволяет использовать их с продуктами на водной основе для применения внутри помещений и наружного применения. Однако при выборе наиболее подходящей пасты для конкретного применения необходимо учитывать свойства каждого индивидуального пигмента. Цвет; Светостойкость (3); ## Атмосферостойкость (3); Внутреннее применение; Наружное применение. чистый тон; смесь с белым; чистый тон; смесь с белым; светлый цвет; насыщенный цвет; светлый цвет; насыщенный цвет. 17; 10; 8; 10; 6; да; да; да; да. 06; 10; 8; 10; 8; да; да; да; да. 08; 10; 10; 10; 10; да; да; да; да. 69; 10; 8; 8; 6; да; да; да/нет*; нет. ВВ; 10; 10; 10; 10; да; да; да; да. 72; 10; 10; 10; 10; да; да; да; да. 26; 10; 8; 10; 10; да; да; да; да. 42; 10; 10; 10; 10; да; да; да; да. 49; 10; 10; 10; 10; да; да; да; да. 52; 10; 10; 10; 10; да; да; да; да. 53; 8; 8; 8; 8; да; да; да; да. 61; 10; 8; 8; 8; да; да; да; да. 65; 10; 10; 10; 10; да; да; да; да. *; Предпочтительно использовать пасту XA 4099/26. (3); 10= отличная; 7= соответствующая. да/нет; Можно использовать, но не обладает хорошей светостойкостью, особенно если присутствует в небольшом процентном отношении к белому пигменту.. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.01.03 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 3 |

| Вместо прежней редакции от 12.06.02 г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 4099/XX; ### КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ТОНИРУЮЩИЕ ПАСТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Продукты для наружных работ: Пасты серии ХА 4099/ХХ можно использовать для подкрашивания антисептических пропиток на водной основе, грунтовок и отделочных лаков согласно следующим указаниям: Антисептические пропитки на водной основе: применять серию ХА 4099/ХХ следует только для коррекции имеющихся цветов пропиток в количестве не более 1%. Глухие пасты на основе оксидов железа 08, 49, 52 и 65 и пасты 07 и 25 не рекомендуются, поскольку первые из них усложняют получение равномерного цвета при лаконаливном способе и окраске погружением, а последние имеют плохую светостойкость при низких концентрациях в прозрачных продуктах. В общем, добавление паст серии ХА 4099/ХХ снижает прозрачность. Рекомендуется использовать серию ХА 4034/ХХ. Водоразбавляемые грунты: пасты можно добавлять к белым и прозрачным грунтам в концентрации 3% мак- симум. Более высокие концентрации плохо влияют на процесс сушки и шлифуемость. Пигментированные водоразбавляемые отделочные покрытия: пасты ХА 4099/ХХ могут быть использованы в количестве не более 2% в существующей серии оттенков для коррекции цвета. Добавление пасты немного снижает тиксотропность и скорость сушки. Пасты можно использовать для получения цветов по каталогу RAL, Wood Color, NCS и оттенков на заказ, путем применения основ ХА 9930/NN (нейтральная) и XA 9930/BB (белая), специально разработанных для наружных работ. Для этого имеется разработанный весовой формуляр. Продукты для внутреннего применения: Пасты серии ХА 4099/ХХ можно использовать для подкрашивания водоразбавляемых лаков Гидроплюс для внутреннего применения согласно следующим указаниям: Водоразбавляемые грунты: пасты можно добавлять к AU 454/NO или белому грунту в количестве 4% максимум. Более высокие концентрации плохо влияют на процесс сушки и шлифуемость. То же самое относиться к первому слою универсальных (самогрунтующихся) красок. Пигментированные водоразбавляемые отделочные покрытия: серию ХА 4099/ХХ можно добавлять для создания насыщенных оттенков в количестве до 15%. При большей дозировке физико-химические свойства отделочных покрытий снижаются. Поскольку укрывистость пигментов разных цветов значительно отличает- ся, приведенная ниже таблица указывает на индекс укрывистости от 1 (низкая) до 5 (высокая) для каждой пасты, необходимой для получения насыщенного цвета при весе нанесенного слоя 150 г /м2. Для испытания были использованы смеси из 88 частей AZ 9930/NN и 12 частей пигментной пасты. Цвет; Укрывистость; Цвет; Укрывистость; Цвет; Укрывистость. 17; 1; 26; 2; 53; 3. 06*; 4; 42*; 3; 61; 5. 08; 5; 49; 5; 65; 5. 69; 4; 52; 5; 72; 5. * укрывистость испытывалась при содержании пасты 8% Пасты ХА 4099/ХХ используются для получения оттенков RAL, Wood Color, NCS и оттенков на заказ, путем тонирования основ АZ 9930/NN (нейтральная) и АZ 9930/ВВ (белая), специально разработанных для внутренних работ. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.01.03 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 3 из 3 |

| Вместо прежней редакции от 12.06.02 г. Примечания: ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 4099/XX; ### КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ТОНИРУЮЩИЕ ПАСТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. - Синяя паста ХА 4099/06 и зеленая ХА 4099/42 повышает вязкость продукта в концентрации более 8% , но уже при указанной концентрации (являющейся максимальной для этих паст) вязкость крас- ки возрастает на 10 %. - Обычно пасты лишь слегка снижают физико-химические свойства покрытия. Для восстановления свойств рекомендуется использовать «сшивающую» добавку ХА 4080 в количестве 1%. - Пигментные пасты 06, 42 и 72 для внутреннего применения трудно размешиваются. Поэтому мы рекомендуем механический способ перемешивания в течение 7 минут сразу после добавления в лак. Особые указания: Ниже приведены некоторые полезные рекомендации по использованию паст XA 4099/XX. - Окрашиваемые базы должны храниться в плотной таре и быть тщательно перемешаны. Для этих целей можно использовать колеровочное оборудование, поставляемое фирмой «SAYERLACK». - После взвешивания ингредиентов продукт перемешивать до полного растворения пигмента и получения однородного цвета. - Даже небольшие ошибки при отвесе компонентов могут дать ошибку в цвете. Поэтому следует всегда выполнять пробную окраску для подтверждения получения заданного цвета и возможного проведения корректировки. - Не хранить продукт при температуре ниже 5ºС. Холод может разрушить продукт. - Краски серии AZ 03**/XX не рекомендованы к тонировке данными пастами, поскольку добавление ХА 4099/ХХ приводит к дисбалансу состава этих красок и вызывает непредсказуемые последствия при сушке (трещины, сморщивание и т.п.). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |