|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 07.09.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XC 1900/XX; ### КРАСЯЩАЯ ПРОПИТКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ. Цвет:; 04 - жёлтый 08 - красный 14 – тёмно-синий 22 - чёрный 25 – светло-красный 42 - зелёный; 69 - оранжевый 89 – тиковое дерево 90 – красное дерево 92 – орех 95 – темный орех 96 – розовое дерево. Область применения:; Красящие пропитки добавляются в небольшом объёме в прозрачные покрытия (нитроцеллюлозные или полиуретановые) для подкрашивания или гармониза- ции. Они придают блеск окрашенной поверхности и скрывают дефекты грунтовки. Кроме того, они могут быть применены для придания оттенков.. ## Технические характеристики Удельная плотность (кг/л):; 0,840  0,030. Сухой остаток (%):; От 3,6 до 5% в зависимости от цвета. Вязкость DIN 2 при 20ºС (секунды):; 42  5. Светостойкость:; Хорошая при использовании внутри помещений, недо- статочная для наружного применения.. Возможность повторного нанесения покрытия:; Легко выпотевает при покрытии обычными нитроцел- люлозными или полиуретановыми красками, если нанесена непосредственно на древесину.. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики: - Исключительно яркие цвета. - Высокая концентрация. - Превосходная растворимость во всех нитроцеллюлозных и полиуретановых красках и растворителях - Невозможность нанесения покрытия полиэфирными красками. - Совместимость с пропитками ХМ 8000/ХХ. Применение: ХС 1900/ХХ являются отличными корректирующими/красящими пропитками не только для лаков, но и для серии ХМ 8000/ХХ. Если, например, формула составлена с использованием основных цветов серии ХМ 8000/ХХ, то оранжевый ХМ 8000/69 заменяется оранжевым ХС 1900/69, окончательный оттенок будет теплее и светлее. Замена чёрного ХМ 8000/72 на чёрный ХС 1900/22 обеспечивает отличное выделение пор, например, дуба или рамина. Использование избыточного количества ХС 1900/ХХ вместо ХМ 8000/ХХ не рекомендуется, т.к. это может привести к изменению цвета. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 07.09.01 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XC 1900/XX; ### КРАСЯЩАЯ ПРОПИТКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ. XC 1900/ХХ концентрированные пропитки на основе растворителей, особенно рекомендуемые для подцвет- ки полиуретановых и нитроцеллюлозных покрытий (грунтовка и финишный лак), для цвето-гармониру- ющих целей. Способ нанесения Добавить от 0,5 до 4% в грунтовку или в финишный слой в соответствии с нужным цветом. Их можно также применить в качестве оттеночных пропиток между грунтовкой и финишным слоем. Не рекомендуются для непосредственного нанесения на не неотделанное дерево, так как может получиться неравномерное по- крытие. Светостойкость XC 1900/XX хороши для внутренних работ, не пригодны для наружных работ. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |