|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.09.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XM 7201/XX; ### ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ МОРИЛКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ. Цвета:; 04 – жёлтый 13 – белый 14 – тёмно-синий 25 – огненно-красный 26 – ярко-красный; 72 – чёрный 87 – античный орех 90 – красное дерево. Область применения:; Плоские поверхности, токарные изделия, кухонные двери, профили.. Способ нанесения:; Распыление.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 13 белый: другие цвета:; 22  1 11  1. Удельная плотность (кг/л):; 13 белый 0,995 ± 0,030 другие цвета: 0,885 ± 0,030. Общие характеристики: Светостойкость:; Отлично подходит для использования внутри поме- щений.. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. ХМ 7201/ХХ - морилка для древесины на основе растворителя для нанесения распылением. Разбавляется с DX0986/00 или DS1105/00 в соотношении от 1:2 до 1:10, в зависимости от требуемой интенсивности морилки. Использование в качестве пастельной морилки: ХМ 7201/ХХ могут быть использованы для получения пастельных оттенков, путём смешивания вместе разных цветов. Разбавляются растворителем DT 1150/00 или DT 1146/00 в соотношении от 1:3 до 1:5. Использование в качестве гармонизирующей белой морилки: ХМ 7201/13 – это белая морилка, которая особенно подходит для гармонизации беленого дуба, при нанесении распылителем или втиранием, разбавляется в соотношении от 1:1 до 1:3 растворителем DT1150/00 или смесью DT1150/00 и DX0982/00. Всегда рекомендуется применять с не желтеющими акриловыми продуктами. Предупреждение: Перед использованием необходимо перемешать продукт, чтобы не было осадка. Слишком толстые слои, особенно белого цвета, могут вызвать проблемы с адгезией. Избегайте наслоение морилки и поверяйте адгезию продукта с поверхностью. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |