|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 28.03.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 16.05.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XM 8000/XX; ### МОРИЛКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ. Цвет:; 07 – золотисто-желтый 08 – амарант 13 – белый 14 – тёмно-синий 25 – красный 56 – вишня 69 – оранжевый 72 – чёрный 76 – венге 84 – орех Бреннера; 87 – античный орех 88 – коричневый орех 90 – красное дерево 92 – грецкий орех 93 – бледный грецкий орех 96 – розовое дерево S4 – жёлтый S6 – светло-синий S8 – зелёный. Область применения:; Плоские поверхности, кухонные двери, профили и токарные детали.. Способ нанесения:; Распыление, втирание, погружение, нанесение кис- тью и валиком.. Рецептура смешивания:; Развести до требуемой цветовой концентрации (обыч- но от 1:3 до 1:20). Добавить растворитель согласно применяемому способу. (см. ниже «Возможные применения»).. ## Технические характеристики Средний сухой остаток (%):; ХМ 8000/ХХ ХМ 8000/13; 8,5 73  2. Средняя удельная плотность (кг/л):; ХМ 8000/ХХ ХМ 8000/13; 0,960  0,030 1,820  0,030. Светостойкость:; Хорошая для внутренних работ, недостаточная для на- ружных работ.. Последующие покрытия:; Нитроцеллюлозные или полиуретановые покрытия. При нанесении УФ или полиэфирных покрытий реко- мендуется промежуточный барьерный слой.. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики: ХМ 8000/ХХ являются высококонцентрированными морилками для пиломатериалов, на основе раствори -теля. Они могут быть разбавлены различными растворителями (см. ниже), а также водой (за исключением цветов S4, S6 и S8, которые совместимы только с растворителями). Время высыхания как правило очень высоко, а также зависит от типа растворителя. В любом случае его можно повысить за счёт применения систем принудительной сушки, таких как горячим воздухом или с помощью инфракрасной печи. ## ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ: Ручные, стационарные и колебательные распылители Рекомендуемые пропорции разведения от 1:2 до 1:10. В качестве разбавителей можно использовать DX 1131 (очень быстрая сушка), DX 986 (медленная сушка) и вода. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 28.03.12 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 16.05.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XM 8000/XX; ### МОРИЛКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ. Связующие вещества, такие как АХ 2004 могут добавляться в процентном отношении 5-10% к разведённой морилке для замедления высыхания и улучшения окраса пор. Время высыхания варьируется от 1 минуты с DX 1131 до 15-30 минут с DX 986. Электростатические распылители Не рекомендуются. Окрасочный валик Добавить 10-30% вяжущего вещества XR 5015 и, при необходимости, разбавить с помощью DX 982 или DX 983. ХМ 8000/13 (белая) не требует вяжущего вещества и несовместима с XR 5015. Вальцовые машины Добавить 10-30% связующего XR5015 и, если необходимо, разбавить DX 982 или DX 983. Нанесение кистью или втиранием Разбавить с помощью DX 982 или водой. В обоих случаях высыхание идёт медленно и может потребовать сушки горячим воздухом. Погружение Разбавить с помощью DX 982 или водой. В обоих случаях высыхание идёт медленно и может потребовать сушки горячим воздухом. Не все древесные породы подходят для такого нанесения. Вначале следует произвести испытания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Растворить осадок на дне банки тщательным размешиванием. ХМ 8000/ХХ можно добавлять к нитроцеллюлозным и полиуретановым покрытиям в качестве оттеночных компонентов или использовать для затенения. Вначале следует произвести испытания. Чрезмерная толщина слоя морилки, особенно белой, может вызвать проблемы с адгезией. Морилки не следует применять для получения пигментированного отделочного слоя. Особые предупреждения для ХМ8000/13 (белый) Растворители: ХМ 8000/13 можно разбавить водой для того, чтобы получить водоразбавляемую морилку. При разбавлении ацетоном DX 1131, DX 986, DX 982 или DX 983, важно, чтобы разбавитель добавлялся медленно и в процессе перемешивания. Ни один другой разбавитель не может быть использован. Связующие: обычно связующее не требуется. При необходимости используйте АХ 2004. Все остальные связующие с продуктами на основе растворителей не совместимы. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |