|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 07.05.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XP 1880/XX; ### ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ ГЛЕЙЗ. Цвет:; 00 – бесцветный 07 – желтый 08 – кирпично-красный; 22 – чёрный 90 – красное дерево 92 – орех. Область применения:; Встроенная мебель, плоские детали, восстановление мебели.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 44 - 47 в зависимости от цвета. Удельная плотность (кг/л):; 1,000 - 1,100. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 25 - 35. Светостойкость:; Отличная при использовании внутри помещений.. Время сушки:; 5-6 часов при комнатной температуре.. Нанесение последующих слоев:; Нитроцеллюлозные и полиуретановые покрытия.. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики: Глейзы серии ХР 1880/ХХ позволяют получить максимальную однородность цвета на пестрых породах дерева. В результате его высокого сухого остатка, глейз заполняет поры и приглаживает древесные волокна лучше, чем обычная морилка. Возможные способы применения: Распыление (ручными, вращающимися или качающимися пистолетами): поскольку продукт требует последующего протирания, его следует разбавить очень медленно сохнущими разбавителями такими как XS 0007/00, DT 0041/00, DE 0703/00 в количестве от 50 до 100% по весу. Если необходимо получить очень бледный оттенок цвета, то вместо разбавителя следует использовать бесцветную версию глейза – ХР 1880/00 и разбавлять эту смесь следует немного меньше. Этот способ позволяет сохранить свойства продукта. Серия глейзов ХР 1880/ХХ может также наноситься кистью, при условии, что излишки удаляются. Продукт не рекомендуется для использования лаконаливными машинами или электростатическими распыли- телями. Специальные инструкции: Продукт может давать осадок, который легко устраняется путем повторного перемешивания. Конечный результат может варьироваться в зависимости от типа древесины и используемых разбавителей. При разработке технологии окраски учтите время полного высыхания глейза и проверьте адгезию последу- ющих покрытий. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |