|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.12.15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XP 1981/XX; ### ПАТИНА ДЛЯ ЭФФЕКТА «СТАРИНЫ» НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ. Цвета:; 04 – жёлтый 08 – красный 13 – белый; 22 – чёрный 29 – тёмно-корич.; 93 – светлый орех 94 – средний орех 95 – тёмный орех. Область применения:; Мебель, кухонные двери, картинные рамы, токарные изделия и плоские поверхности.. Способ нанесения:; Покрасочные пистолеты (распылители). Рецептура смешивания:; От 20% до 100% DX1131/00(ацетон) и/или этиловый спирт.. ## Технические характеристики Средняя удельная плотность (кг/л):; XP1981/ХХ 0.850÷0.030. Средний сухой остаток (%):; от 5% до 6% в зависимости от цвета. Светостойкость:; Отличная при внутреннем применении, не рекоменду- ется для наружного использования.. Время высыхания:; 30 минут. Отделочное покрытие:; Покрытия на основе полиуретана, нитроцеллюлозы и акриловой смолы.. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности: Полиуретановой, нитроцеллюлозной или акриловой грунтовкой. Общие характеристики: Патина ХР1981/ХХ походит для создания эффекта «под старину». Наилучшие результаты достигаются на поверхностях, покрытых полиуретановым грунтом. Патина должна высохнуть в течение 30 минут, после чего частично удаляется с помощью стальной ваты или скотч-брайтом. При разбавлении только одним этиловым спиртом патина становится более порошкообразной и, следова- тельно, легче стирается. При добавлении DX1131/00 достигается противоположный эффект. В зависимости от конкретных требований можно также использовать и смесь из двух растворителей. Степень стираемости также зависит и от способа нанесения покрытия, т.е. давления воздуха в распылителе и размера дюзы. Специальные инструкции: Подобно всем патинам «под старину», ХР1981/ХХ может ослабить адгезию отделочного покрытия и, по этой причине, должна наноситься тонким слоем во избежание накопления. В начале использования системы окраски, где патина «под старину» является промежуточным слоем, следует тщательно проверить адгезию различных слоёв покрытия. Использование этилового спирта с высоким процентом примесей, при высоком уровне разбавления может поставить под угрозу стабильность патины. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |