|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.12.06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 14.11.03г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XP 3100/XX; ### ПИГМЕНТНЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ ТОНИРУЮЩИЕ ПАСТЫ. Цвета:; 07 – желто-золотой 14 – синий 26 – ярко-красный 61 – фиолетовый; 09 – оранжевый 21 – желтый 53 – амарант; 13 – белый 22 – черный 54 – кирпично-красный. Область применения:; Для использования в полиэфирных грунтовочных и финишных покрытиях.. ## Физико-химические характеристики: Сухой остаток (%):; От 80 до 100 в зависимости от цвета.. Светостойкость:; Хорошая. Срок годности (месяцы):; 6 месяцев. Общие характеристики: - Хорошая совместимость с полиэфирными ЛКМ. - Плохая совместимость с полиуретановыми и нитроцеллюлозными ЛКМ. - Хорошая укрывистость и окрашивание. Метод применения: Пасту ХР3100/ХХ следует добавлять в полиэфирный грунт или лак в количестве от 2 до 10%. Паста обычно имеет тенденцию замедлять скорость сушки и уменьшать твердость покрытия, поэтому большие дозы могут оказывать неблагоприятное воздействие на шлифовку грунта и твердость финишного покрытия. Не следует разбавлять пасту растворителем, а добавлять непосредственно в колеруемое покрытие. Для полного распределения пасты состав следует тщательно перемешать. Еще лучше смешать пасту с небольшим количеством колеруемого материала, а затем добавить полученную смесь в остальную массу. Рекомендуется приготавливать за один раз небольшое количество продукта, поскольку дисперсные пигменты, в отличие от растворимых, имеют выраженную тенденцию осаживаться на дно. Предупреждение: Паста ХР 3100/ХХ подвержена воздействию высоких температур, поэтому она должна храниться в прохладном или хорошо проветриваемом помещении. Условия срока годности должны быть тщательно соблюдены. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |