|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 30.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД ### ОПИСАНИЕ. XPL 6289/34; ПАТИНА АНТИЧНОЕ ЗОЛОТО - НЕ ЗЕЛЕНЕЮЩАЯ. Область применения:; Рамы, кухонные двери, профили. Способ нанесения:; распылитель. Растворитель:; Готов к использованию. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 8,80 ± 0,5. Удельная плотность (кг/л):; 0,85 ± 0,03. Время сушки (20ºС):; 20 минут. Срок годности:; Если продукт хранится правильно, то срок годности не ограничен. После длительного периода хранения, всегда проверяйте однородность продукта и тщательно перемешивайте перед использованием для устранения возможного осадка. Общие характеристики XPL6289/34 - это золотая патина на основе растворителя без этанола. Очень хорошее время сушки и яркий эффект. Эта патина чрезвычайно устойчива к окислению и препятствует озеленению цвета. После нанесения можно удалить патину стальной ватой или скотч-брайтом для получения античного эффекта и эффекта Декапе. XPL6289 /34 – это готовый к использованию продукт, который можно разбавить от 1:1 до 1:3 DX1131/00 и/или этанолом. Патину можно оттенить морилками серии XM7100/XX, XP1950/XX, XP1981/XX. XPL6289/34 может повлиять на адгезию лака, поэтому мы рекомендуем наносить тонкий слой, избегая накопления продукта на поверхности. При создании новой системы покрытия, которая включает в себя патину под старину, в качестве промежуточного покрытия, важно, сначала проверить адгезию различных слоев. С осторожностью перемешивайте продукт до и вовремя применения. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |