|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 16.05.06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 23.02.98г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### PL 0270/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ЛАК. Область применения:; Мебель, столы, стулья, гробы и т.п.. Способ нанесения:; Обычные, безвоздушные и электростатические рас- пылители... Рецептура смешивания: Часть А Часть В (ускоритель) Часть С (отвердитель) Растворитель; PL 270 PH 888 PH 999 DP 695; по весу (кг) 100 2 2 30; по объему (л) 100 2 2 30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; PL 270 PH 888 PH 999; 99  1 12  0,5 60  1. Удельная плотность (кг/л):; PL 270 PH 888 PH 999; 1,050  0,030 0,915  0,030 1,160  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 45  5. Жизнеспособность при 20С:; 45 минут. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 100, максимум 200. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 40 минут 3 часа 24 часа. Срок годности (месяцы):; PL 270 PH 888 PH 999; 6 6 6. Подготовка окрашиваемой поверхности: Предпочтительно нанесение на полиэфирные грунты. Общие характеристики: PL 270 – финишный лак с превосходной растекаемостью, твёрдостью и блеском. Полиэфирные лаки, как правило популярны как покрытия, характеризующиеся превосходной твёрдостью пленки и отсутствием поверхностных дефектов типа мелких пор и булавочных иголок, но при этом необходимо помнить о долгом времени сушки от пыли, поэтому для сушки рекомендуется использовать герметичные кабины. PH 777 может использоваться в количестве 2% вместо PH 888 для получения почти нейтрального слоя, но это удлиняет время сушки и время до полировки, а также сокращает жизнеспо- собность до 15 минут. PL 270 может использоваться и как клей для нанесения золотого листа на древесную пульпу или ПУ пену ранее покрытую полиуретановыми грунтами. Золотой лист может быть наклеен, когда PL 270 примет консистенцию геля. При использовании лака в качестве клея рекомендуется растворять PL 270 растворителем DX 931 в количестве 50-70%. Специальные инструкции: Перед тем, как упаковать изделие, убедитесь в том, что гофрокартон или полипропиленовая плёнка не прилипает к поверхности. В любом случае перед упаковкой рекомендуется выдержка изделия в течение 4 дней. В целях безопасности избегайте смешивания ускорителя PH 888 с отвердителем PH 999, т.к. их смешивание между собой могут вызвать бурную химическую реакцию, опасную для оператора смешивания. Всё количество PH 888 должно быть добавлено в полиэфир и тщательно размешано. PH 999 добавляйте непосредственно перед применением лака в количестве 2% по весу. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |