|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 16.05.06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД Дата предыдущего издания 23.02.00; ### ОПИСАНИЕ. ### PU 0361/13; ### БЕЛЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК. Область применения:; Плоские поверхности и токарные изделия. Способ нанесения:; Традиционные и безвоздушные распылители. Не- обходимо использовать 2-ух компонентные распылители.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (ускоритель) Часть С (катализатор) Растворитель; PU 0361/13 PH 888 PH 999 DX 1131/00; по весу (кг) 100 2 2 10-20; по объему (л) 100 2,9 2,3 15-25. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А PH 888 PH 999; 93  1 11  1 60  1. Удельная плотность (кг/л):; Часть А PH 888 PH 999; 1.315  0.030 0.915  0.030 1.160  0.030. Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды):; Часть А А+В+С; 16  1 25  3 (DIN 4 при 20 ºС). ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20С:; 30 минут. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Максимум 250. Интервал между слоями:; От 30 до 40 минут. Количество слоев:; 3. Время гелеобразования на детали:; Около 25 мин. Исчезновение отлипа:; Около 4 часов. Шлифовка:; Около 24 часов. Срок годности (месяцы):; 6. TU0361/13 – это белый полиэфир без содержания воска с большим сухим остатком и хорошей текучестью. Он также характеризуется быстрой сушкой и отлично шлифуется. Благодаря отличным качествам текучести, данный продукт особенно подходит для нанесения на плоские поверхности. Подготовка поверхности Необходимо тщательно очистить и отшлифовать поверхность Специальные инструкции РН0888/00 и РН0999/00 или ускоритель и пероксид водорода при прямом контакте вступают в бурную химическую реакцию, опасную для персонала. В связи с этим, обратите особое внимание на то, что сначала необходимо тщательно смешать РН0888/00 с PU0361/13 и только затем добавить катализатор РН0999/00. Нанесение PU0361/13 при температуре ниже 18-20°С приводит к более медленному высыханию. Специальные инструкции для покрытия МДФ Ввиду значительных различий в структуре и связующих, используемых в МДФ, имеющихся в настоящее время на рынке, мы всегда рекомендуем проверять стабильность субстрата перед проведением системы покрытия. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |