|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.01.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 17.05.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### PU 0374/00; ### ТИКСОТРОПНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ. Область применения:; Гробы, токарные изделия, столы. Способ нанесения:; Ручные и автоматические пульверизаторы. Использовать двухкомпонентный пистолет.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (ускоритель) Часть С (отвердитель) Растворитель; PU 374/00 PH 888 PH 999 DX 931; по весу (кг) 100 2 2 5-15. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 92  3. Удельная плотность (кг/л):; 1,018  0,020. Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды):; 19  1. ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20С:; Около 15 минут. Количество слоев:; 2. Интервал между слоями:; От 30 до 40 минут. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Максимум 250. Максимальная толщина сухого слоя:; 800 мкм. Время сушки:; Пылестойкость:; 35-40 минут. Абразивная обработка:; через 24 часа. Нанесение финишных слоев:; через 24 часа. Срок годности (месяцы):; 6. Подготовка поверхности: Тщательная шлифовка и очистка поверхности. Общие свойства Полиэфирный грунт РU 374/00 не содержит парафина и обладает высокой тиксотропностью, большой толщиной сухой пленки и отличной растекаемостью на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Он демонстрирует превосходную прозрачность и прекрасно шлифуется. Вместо PH 888 можно использовать 2% PH 777 для получения почти нейтрального слоя, но это увеличивает время сушки и уменьшает жизнеспособность смеси до 9 – 10 минут. Предупреждение! - Зимой смешивайте PU 374/00 в соотношении 2% PH 888 и 2% PH 999. В летнее время или тро- пических областях уменьшите PH 888 до 1%, чтобы избежать отслоения. Зимой количество PH 888 может быть увеличено на 1%. - Полиэфиры следует применять при температуре не ниже 20С. - Ускоритель РН 888 и отвердитель РН 999 при прямом контакте вступают в бурную химическую реакцию, опасную для операторов оборудования. Поэтому, сначала тщательно смешивайте РU 374/00 с РН 888 и лишь потом добавляйте РН 999. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |