|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 11.03.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| Предыдущее издание заканчивает свое действие 21.01.13г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### PU 2020/13; ### ПОЛИЭФИРНЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ. Цвет:; 13 белый. Область применения:; Плоские и токарные изделия.. Способ нанесения:; 2-ух компонентный распылитель (традиционный и безвоздушный). Рецептура смешивания: Часть А Часть Б (ускоритель) Часть В (отвердитель) Растворитель (обычное распыление); PU 2020/13 PH 0888/00 PH 0999/00 DХ1131/00; по весу (кг) 100 2 2 10 – 20. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; PU 2020/13 97±1 PH 0888/00 14,5±1 PH 0999/00 60±1. Удельная плотность (кг/л):; PU 2020/13 1.315±0.030 PH 0888/00 0.915±0.030 PH 0999/00 1.200±0.030. Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды):; PU 2020/13 20 "  2" После катализации 25"  3". ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20ºС:; 30 мин. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Максимум 250. Количество слоев:; 3. Интервал между слоями:; 30-40 мин. Ускоренная сушка (при 200 г/м2 ):; Гелеобразование: 25 мин Исчезновение отлипа: 4 часа Шлифовка: 24 часа. Срок годности (месяцы):; 12. PU 2020/13 – белый полиэфирный грунт без содержания воска, обладает отличной укрывной способностью и хорошей растекаемостью. Он также характеризуется быстрой сушкой и легкой шлифовкой. Для увеличения жизнеспособности PU 2020/13 до 3 часов рекомендуется использовать следующую рецептуру: РН0222/00 2% РН0333/00 2% Подготовка поверхности Тщательная шлифовка и очистка поверхности. Внимание: Активаторы и Катализаторы РН0888/00 и РН0999/00 или ускоритель и пероксид водорода при прямом контакте вступают в бурную химическую реакцию, опасную для персонала. Поэтому сначала тщательно перемешивайте РН0888/00 с PU 2020/13 и только потом добавляйте РН0999/00. Использование PU 2020/13 при температуре 18-20 ºС приводит к более медленному отверждению. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 11.03.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| Предыдущее издание заканчивает свое действие 21.01.13г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### PU 2020/13; ### ПОЛИЭФИРНЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ. Специальные инструкции для покрытия МДФ Ввиду значительного разнообразия в структуре сырья и связующих, используемых при производстве МДФ, представленных на рынке и потребностей в различных способах ее обработки (точение, обработка на станке и т. п.), рекомендуется всегда испытывать субстрат на предмет стабильности свойств и размеров до нанесения лакокрасочных покрытий. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |