|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 17.11.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### PUL 3398/13; ### БЕЛЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ. Цвет:; 13 белый. Область применения:; МДФ. Способ нанесения:; Традиционный и безвоздушный распылитель (следует использовать 2-ух компонентный насос). Рецептура смешивания: Часть А: Часть В (ускоритель): Часть С (отвердитель): Растворитель:; По весу (кг) PUL3398/13 100 PH0888/00 2 PH0999/00 2 DX1131/00 20. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 94±2. Удельная плотность (кг/л):; 1.320±0.030. Вязкость DIN 6 при 20ºС :; 40”±5”. Жизнеспособность при 20С:; 60 минут. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; Макс.200-250 на слой. Шлифовка:; Не менее чем через 12 часов. Нанесение последующих слоев:; Не менее чем через 12 часов. Срок годности (месяцы):; 6. Подготовка поверхности Тщательно очищенная и отшлифованная поверхность. Общие характеристики PUL3398/ХХ – это полиэфирный грунт, который легко шлифуется вручную, характеризуется хорошей растекаемостью, тиксотропностью по МДФ и различным видам древесины, а также отличным вертикальным нанесением. Благодаря превосходным характеристикам шлифования, грунт PUL3398/XX особенно подходит для нанесения матовых финишных лаков. Для получения равномерного глянцевого финишного покрытия нанесите 2 слоя лака с интервалом между слоями 1-4 часа. Для увеличения срока жизнеспособности до 4 часов, может быть использована следующая рецептура смешивания: 1. PH0222/00 2% 2. PH0333/00 2% ### При этом помните, что время сушки значительно увеличивается и следует выждать не менее 16 часов до шлифования и нанесения отделочного покрытия. Нейтральный вариант грунта не может использоваться как прозрачное покрытие на моренную или натуральную древесину, а только для системы пигментированных лаков. В последнем случае он должен быть пигментирован пастами для полиэфиров серии ХР3100/ХХ в количестве до 4 процентов. Внимание: ускорители и отвердители: Ускоритель РН0888/00 и отвердитель РН0999/00, или ускоритель РН0222/00 и отвердитель РН0333/00 при прямом контакте вступают в бурную химическую реакцию, которая опасна для персонала. Поэтому, сначала, тщательно смешайте PUL3398/XX с PH0888/00 или PH00222/00 и только потом, добавьте РН0999/00 или РН0333/00. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 17.11.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### PUL 3398/13; ### БЕЛЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ. При работе с полиэфиром температура окружающей среды должна быть не ниже 20°С. Специальные указания по покрытию МДФ: Ввиду значительного разнообразия в структуре и связующих веществах, используемых при производстве МДФ, представленных на рынке, а также необходимости выполнять последующую работу (механическая, токарная обработка и т. д.), мы всегда рекомендуем проверять стабильность субстрата перед нанесением лакокрасочных покрытий. Не следует допускать избыточного скопления грунта в калевках и углублениях окрашиваемой поверхности, так как это приводит к задержке разбавителя в толще продукта и растрескиванию последнего. Примечание: Если необходимо повысить проводимость, используйте добавку ХТ4035/00 в количестве 0,5–1 % максимум. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |