|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.02.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### PUV 2111/13; ### БЕЛЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ. Цвет:; 13 белый. Область применения:; Плоские поверхности, токарные изделия, сборная мебель. Способ нанесения:; 2-ух компонентный распылитель (традиционный и безвоздушный). Рецептура смешивания:; По весу (кг) PUV2111/13 100 PH0888/00 2 PH0999/00 2 DX1131/00 10-15. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 95±2. Удельная плотность (кг/л):; 1.500±0.030. Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды):; 20±2. Подготовка окрашиваемой поверхности: Тщательно отшлифованная и очищенная необработанная поверхность. ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20С:; 25 мин. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Макс. 250. Количество слоев:; Макс. 2. Интервал между слоями:; 15 мин. - 25 макс.. Время сушки (при 250 г/м2 и при 20С):; Пылестойкость Исчезновение отлипа Штабелирование; 25 мин 90 мин 4 часа. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Испарение растворителя: Горячий воздух при 50°С: Холодный воздух:; 15 мин 30 мин 15 мин. Шлифовка:; не менее чем через 12 часов. Нанесение следующих слоев:; не менее чем через 12 часов. Срок годности (месяцы):; 6. PUV2111/13 - полиэфирный грунт, который легко шлифуется вручную, характеризуется хорошей растекаемостью, хорошей тиксотропностью по МДФ и твердой древесине и отличным вертикальным нанесением. Он особенно подходит при работе с матовыми финишными лаками: для того, чтобы достичь высокой степени блеска, необходимо нанести 2 слоя финиша с интервалом между слоями от 1 до 4 часов. Для увеличения жизнеспособности грунта, используйте 2% PH0222/00 и 2-4% РН0333/00, вместо РН0888/00 и РН0999/00. Однако, необходимо иметь ввиду, что время сушки сильно увеличится, а шлифовка и нанесение последующих слоев возможны только по истечении 16 часов. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.02.11 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### PUV 2111/13; ### БЕЛЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ. Предупреждение: активаторы и катализаторы РН0888/00 и РН0999/00, также как и РН0222/00 и РН0333/00, или ускоритель и пероксид водорода при прямом контакте вступают в бурную химическую реакцию, опасную для персонала. Поэтому сначала тщательно перемешивайте РН0888/00 или РН0222/00 с PUV2111/13 и только потом добавляйте катализатор РН0999/00 или РН0333/00. PUV2111/13 должен использоваться при температуре выше 20°С. Специальные инструкции для нанесения на МДФ Ввиду значительного разнообразия в структуре сырья и связующих, используемых при производстве МДФ, представленных на рынке и потребностей в различных способах ее обработки (точение, обработка на станке и т. п.), рекомендуется всегда испытывать субстрат на предмет стабильности свойств и размеров до нанесения лакокрасочных покрытий. Не следует допускать избыточного скопления грунта в пазах и калевках окрашиваемой поверхности, т.к. растворитель может остаться запертым в слое и привести к растрескиванию. |
| --- |
| кая N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |