|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 04.03.14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 14.06.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TL 0335/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. Область применения:; плоские детали, встроенная мебель, токарные детали, рамки для картин.. Способ нанесения:; Аэрмикс и безвоздушные распылители, лаконаливоч- ная машина.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TL 335 ТН 760 DT 424; по весу (кг) 100 100 10-20; по объему (л) 100 100 10-20. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А: Часть В:; 48  1 42  1. Удельная плотность (кг/л):; Часть А: Часть В:; 0,983  0,030 1,012  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А: 28 ± 3 А + В 16 ± 3. Жизнеспособность при 20С:; 6 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; максимум - 200. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 20 минут 6 часов 48 часов. Срок годности:; 36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте одно- родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности Предпочтительно полиэфирный грунт. Общие характеристики TL 335 является прозрачным глянцевым финишным лаком с превосходной смачиваемость и текучестью, хорошей тиксотропностью и высвобождением растворителя. Он подходит для окраски встроенной мебели, гробов, картинных рам и т.п. Система покрытия может состоять из одного слоя, двух слоев мокрый по мокрому с интервалом 1-4 часа, или двух слоев с промежутком 24 часа без проблем расслоения. Альтернативные отвердители - ТН 721 в количестве 100% для изделий, требующих очень высокую прочность (например, гробы). Отвердитель не рекомендуется для полирования и имеет недостаточную стойкость к пожелтению. Тонкий слой c 10-30% DT 424. Сухой остаток 44 ± 1 Удельная плотность 1,000 ± 0.030 - ТН 724 в количестве 100%, когда требуется быстрое высыхание. Штабелирование через 16 часов, полировка через 24 часа за счет прочности. Смесь со 100% отвердителя готова для нанесения лаконаливочной машиной. Добавить 5-20% разбавителя для покрытия распылением. ТН 724 устойчив к пожелтению. Сухой остаток 31 ± 1 Удельная плотность 0,950 ± 0,030 |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 04.03.14 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 14.06.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TL 0335/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. - ТН 733 в количестве 70 - 100% для максимальной твердости пленки и нанесения лаконаливочной машиной. Сухой остаток 49 ± 1 Удельная плотность 1,015 ± 0,030 - ТН 735 в количестве 70 - 100% для хорошей смачиваемости, твердости и устойчивости к пожелтению; высыхание медленнее, чем с ТН 733. Сухой остаток 44 ± 1 Удельная плотность 0,998 ± 0,030 - ТН 738 в количестве 100%, когда требуется быстрое высыхание, штабелирование спустя 24 часа и полировка после 48 часов. Ограниченная светостойкость. Сухой остаток 39 ± 1 Удельная плотность 1,003 ± 0,030 Для легкого покрытия уменьшите процент отвердителя и добавьте больше разбавителя, чтобы компен- сировать тягучесть. В летнее время, или в тропических зонах, следует добавлять 5 – 10% медленно сохнущего разбавителя ХТ 403 или DT 441. Специальные инструкции В зимнее время убедитесь, что температура материала и окружающей среды не ниже 18°С. Если требуется легкий оттенок, используйте морилку ХС 1900/ХХ. Для более быстрого высыхания рекомендуется добавить 1,5% XTL 6253/00 за счет жизнеспособности (время высыхания сократиться на 3 часа). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |