|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TL 0345/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ финишный ЛАК. Область применения:; Плоские детали, багет, встроенная мебель.. Способ нанесения:; Обычные и безвоздушные пульверизаторы, наливное оборудование.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TL 345 ТН 738 DT 424; по весу (кг) 100 50 - 100 20 - 40; по объему (л) 100 50 - 100 20 - 40. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А: Часть В:; 55  1 39  1. Удельная плотность (кг/л):; Часть А: Часть В:; 0,991  0,030 1,003  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А: А+В (50%):; 50  5 22  3. Жизнеспособность при 20С:; 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 200. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 10 - 15 минут 60 - 70 минут 15 часов. Ускоренная сушка:; Горячий воздух при 30 - 50ºС: 2 часа. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте одно -родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности: Предпочтителен прозрачный полиэфирный грунт, поскольку он имеет меньшую склонность к отслаиванию, чем полиуретановые грунты. Общие характеристики: Лак TL 345 имеет наивысшую скорость сушки и твердость слоя, в сравнении с другими глянцевыми лаками. Он хорошо подходит для областей применения, требующих стойкости к царапинам (например, столешницы) или быстрой сушки (багет, рамы, панели и т.п.), возможна полировка лицевого слоя. Как указано в рецептуре, лак TL 345 отверждается с помощью 50 – 100% ТН 738. В летнее время рекомендуется 50 % отвердителя и 40 – 50% растворителя при условии, что изделию не требуется полировка. И наоборот, зимой и при необходимости полировки изделия, требуется 100% отвердителя и 20 – 30% разбавителя. А также может быть использован и другой промежуточный процент соотношения. Специальные инструкции Зимой температура лака, изделия и окружающей среды не должна быть ниже 18С, иначе ухудшаются усло- вия затвердевания. Для подкраски лака используйте морилку серии ХС 1900/ХХ. Альтернативные отвердители: - ТН 721 50 – 100% для увеличения глянца и толщины сухой пленки, но замедляет сушку - ТН 735 50 – 100% придаёт наилучшую стойкость покрытия к пожелтению - ТН 724 100% даёт ускоренное затвердевание за счет меньшей толщины сухого слоя - ТН 733 100% придаёт наибольшую твердость и высокую толщину сухого слоя |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |