|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 22.07.08г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TL 0599/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ. Область применения:; Паркетные полы, мебель, двери и оконные рамы. Способ нанесения:; Валик, кисть, распылитель.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель); TL 599 ТН 760; по весу (кг) 100 100; по объему (л) 100 100. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А: Часть В:; 44  1 42  1. Удельная плотность (кг/л):; Часть А: Часть В:; 0,988  0,030 1,012  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А: А + В; 22  3 17  3. Жизнеспособность:; 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 180. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 1 час 6 – 8 часов 12 часов. Ускоренная сушка:; Не рекомендуется. Срок годности:; 36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. ## Подготовка окрашиваемой поверхности: С применением барьерного грунта TU 325. Общие характеристики: Высококачественный глянцевый лак TL 599 сочетает высокую степень эластичности с твердостью и стойкостью к истиранию. Он содержит медленные растворители, обеспечивающие легкость нанесения кистью и валиком без проблем с пузырьками. Лучшая система покрытия для паркетных полов следующая: - Нанести грунт TU 325 смешанный со 100% ТН 760. Сушить не меньше 3 часов. - Нанести лак TL 599 смешанный со 100% ТН 760, при необходимости разбавленный 10-20% DT 41 (особенно летом или в тропиках). Шлифовать через 8-10 часов. - Снова нанести TL 0599 смешанный в таком же соотношении с отвердителем и растворителем. - В матовой отделке, когда лак TL 599 используется в качестве промежуточного слоя, он может смешиваться с 100% отвердителя ТН 146. ТН 146 – содержание нелетучих веществ: 25  1; удельная плотность: 0,986  0,030 Специальные инструкции: Для правильного отверждения температура окружающей среды при нанесении должна быть не ниже 5С. Для улучшения растекаемости и облегчения нанесения летом или в тропиках, процент отвердителя может быть уменьшен на 10-20% и заменен 10-20% замедлителя DT 41. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |