|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.12.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 17.11.16. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TLL 6273/00; ### Полиуретановый прозрачный лак с высокой степенью блеска. Область применения:; Дверцы шкафа, мебель, панели. Способ нанесения:; Робот, ручной распылитель, гардинное нанесение. Рецептура смешивания: Часть А: Часть В (отвердитель): Растворитель:; TLL6273/00 THL3491/00 DTL3686/00; По весу (кг) 100 100 20-30; По объему (л) 100 100 20-30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А: Часть В:; 60±1 38±1. Удельная плотность (кг/л):; Часть А: Часть В:; 1,019±0,030 1,004±0,030. Вязкость (DIN 4 при 20ºС):; Часть А: А+В+С; 60”±5” 15”±1”. Жизнеспособность при 20 °С:; 12-15 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; 140-180. Время сушки (100 г/м² при 20°С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование: Полировка:; 20 минут 6 часов 24 часа 48 часов. Срок годности (месяцы):; 12 После длительного хранения всегда проверяйте одно- родность и тщательно перемешивайте шпателем для устранения возможного осадка.. Подготовка поверхности: Предпочтительно полиэфирными грунтами. Общие характеристики TLL6273/00 – это прозрачный глянцевый лак, очень прозрачный и очень прочный. Специальные инструкции Зимой температура покрытия и окружающей среды должна быть не ниже 15°С |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |